(主表 1/17) BEDO-TTF(BO)塩(錯体)

| 対成分 | 組成 (BO) : (A) : (solv) | BO上の電荷 (P: 非整数, N: 中性) | 錯体形状 | 結晶構造 |  (Scm-1) S: 単結晶 P: ペレット | max (Scm-1) | T at max (K) [測定最低温度: *] | 転移等の記述、その他のデータ、及び、注釈 | 文献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I3 | 2.4 : 1 | 0.417 |  | I3-型 |  | Rrt/R1.2K = 275 | 1.2 * | supplementaryに原子座標(平均構造) | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Rrt/R1.2K = 275 | 1.2 * | ESR(T~, H) T~TEP | 7 |
|  |  |  |  |  | S 100 - 280 | Rrt/R1.2K = 250 | 1.2 * | ESR(T~, H) T~TEP | 6 |
|  |  |  |  | I3-型 |  |  |  | composite crystalとして構造解析 | 11 |
|  |  |  |  | I3-型 |  |  |  | composite crystalとして扱った時と、平均構造として扱った時の、それぞれのバンド構造 | 12 |
|  |  |  | plates |  | S 20 |  | 1.5 * |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | バンド計算 | 58 |
|  | 2+x : 1 x = 0.2 | 0.455 (?) | greenish lustrous needles | 2.4:1塩と格子定数一致 | Ｐ 55 |  | 20 | THF中で、BOをI2酸化 | 59 |
|  | 1 : 1 | 1.0 | black plates | 'その他のデータ'参照 | P 1(10-6 (Ea = 0.43 eV) |  |  | CH3CN中で、BOをI2酸化 原子座標あり BO二量体とI3の混合層とI3の作る陰イオン層が交互に積層 バンド計算有り 静磁化率: gap > 0.11 eVのsinglet-triplet型 | 59 |
|  | 1 : 2 | 2.0 | black plates | 'その他のデータ'参照 | S < 10-9 |  |  | CH3CN中で、BOをI2酸化 原子座標あり BO-I3-I3がカラム構造形成 静磁化率: 2-350 Kで反磁性的 | 59 |
| I | 1 : 10-y y = 0.4-0.5 | ( 2.0 | black hexagonal rods |  | S 8(10-7 |  |  | CH3CN中で、BOをI2酸化 静磁化率: 2-300 Kで反磁性的 | 59 |
| <IBr2> |  |  |  |  | S 253 |  |  |  | 7 |

(主表 2/17) BEDO-TTF(BO)塩(錯体)

| 対成分 | 組成 (BO) : (A) : (solv) | BO上の電荷 (P: 非整数, N: 中性) | 錯体形状 | 結晶構造 |  (Scm-1) S: 単結晶 P: ペレット | max (Scm-1) | T at max (K) [測定最低温度: *] | 転移等の記述、その他のデータ、及び、注釈 | 文献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <Cu(NCS)2> |  |  |  |  | S 300 |  |  |  | 7 |
| Cu2(NCS)3 | 3 : 1 | 0.333 | small black cryst. | m (I3-型) |  |  |  | 超伝導転移: 1.06 K (rf侵入長のonset) ESR(T~)の記述、バンド計算有り | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ESR(T~H) | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 超伝導転移 ac onset 1.1 K mid point 0.6 K 測定では < 1.5 K THP記述あり | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | バンド計算 | 58 |
| <CuCl2> |  |  | plates |  | S 170 | 150 * | 150 * |  | 13 |
| <CuBr2> |  |  | plates |  | S 500 |  |  |  | 13 |
| <CuI2> |  |  |  |  | P 0.19 |  |  |  | 7 |
| Ag(CN)2 | 2.5 : 1 | 0.40 (?) |  |  | S 80 |  |  | この組成は恐らく誤っている。文献53参照 | 7 |
|  | 2 : 1 | 0.50 | needle-shaped (a-軸が針方向) |  |  |  |  | twined crystalのまま構造解析 原子座標あり 結晶作成はWudl | 53 |
| AuBr2 |  |  |  |  | S 80 |  |  |  | 7 |
|  | 2 : 1 | 0.50 |  |  | S [60] | [68] | 263 | [263 Kで穏やかに半導体化] Eg = 0.12 eV (220-80 K) 格子定数、空間群の記述有り。 | 8 |
|  |  |  | thin plate twined along (010) faces | I3-型 | S 68 |  | 260 MI転移 | Ea = 0.07 eV (220-80 K) 原子座標 ESR(T~, H) 但し、260 Kでは異常なし バンド計算(1D FS) | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | バンド計算 | 58 |

(主表 3/17) BEDO-TTF(BO)塩(錯体)

| 対成分 | 組成 (BO) : (A) : (solv) | BO上の電荷 (P: 非整数, N: 中性) | 錯体形状 | 結晶構造 |  (Scm-1) S: 単結晶 P: ペレット | max (Scm-1) | T at max (K) [測定最低温度: *] | 転移等の記述、その他のデータ、及び、注釈 | 文献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <AuI2> |  |  |  |  | S 160 | [9000] | 20 |  | 7 |
|  |  |  | needles |  | S 170 |  | 120 |  | 13 |
|  |  |  | tree-like crystals |  |  |  |  |  | 8 |
| AuI2 | 2 : 1 | 0.50 | thin plates bunching, tree-like crystals | I3-型 | S 10 |  | 15 * | 原子座標 ESR(T~, H) バンド計算(FS = wave-like 1D lines + small 2D pockets) | 8 |
| Au(CN)2 | 2 : 1 | 0.50 |  |  | S 2 |  | ca. 190 | ESR(室温線幅) | 8 |
| <Au(CN)2> |  |  | needles |  | S 90 |  | 1.5 * |  | 13 |
| <HgCl2> |  |  | needles |  | S 50 |  | 100 MI転移 |  | 13 |
| HgCl3 | 2 : 1 | 0.50 | fibers |  |  |  |  |  | 74 |
| Hg3Cl8 | 4 : 1 | 0.50 | plates |  | S 200 | 300K/5K = 20 | 1.5 Kまでmetal |  | 74 |
| HgCl4 | 4 : 1 | 0.50 | needles |  | S 70 |  |  |  | 74 |
| <HgBr2> |  |  | needles |  | S 9 |  | 20 |  | 13 |
| HgBr3 | 2 : 1 | 0.50 | needles |  | S 500 | 300K/5K = 7 | 4 kまでmetal | BO+(Bu4N)HgBr3を2-4 A/cm2で電解 | 74 |
| Hg3Br8 | 4 : 1 | 0.50 | plates |  | S 50 | 300K/5K = 5 |  |  | 74 |
| HgBr4 | 4 : 1 : 2(DCE) | 0.50 | plates |  | S 4 | 300K/5K = 5 | 4 kまでmetal |  | 74 |
| Hg1.9Br6.8 | 5 : 1 | 0.60 | parallel-epipedic + needles | I3-型 | S 20-200 |  | 20 Kまでmetal | (BO)2HgBr3作成条件74で電流値を下げると、左記組成式に更に1分子のDCEを含む塩を得た。これを作成後、大気中10ヶ月放置して左記組成式の塩を得た。格子定数, 空間群あり 陰イオン組成は占有率精密化より決定 | 92 |
| HgBr4 | 9 : 2 : 5(DCE) | 0.444 | well-formed crystals with mirror-like surfaces | [I3-型] | S 5-50 |  | 20 Kまでmetal | 格子定数, 空間群有り。作成後放置するとDCE抜ける: (BO)9(HgBr4)·n(DCE) 10日後: n = 3-4 2ヶ月後: n = 1 10ヶ月後: n = 1 (この時、T at max ≈ 100 K) | 92 |

(主表 4/17) BEDO-TTF(BO)塩(錯体)

| 対成分 | 組成 (BO) : (A) : (solv) | BO上の電荷 (P: 非整数, N: 中性) | 錯体形状 | 結晶構造 |  (Scm-1) S: 単結晶 P: ペレット | max (Scm-1) | T at max (K) [測定最低温度: *] | 転移等の記述、その他のデータ、及び、注釈 | 文献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <HgI2> |  |  | plates |  | S 4-33 |  | 5 |  | 13 |
| HgI3 | 2 : 1 | 0.50 | needles |  | ? 100 |  | 75 K以上で金属 |  | 74 |
| Hg3.5I9 | 4 : 1 | 0.50 | plates |  | S 10 | 300K/5K = 200 |  |  | 74 |
| <Hg(CN)2> |  |  | needles |  | S 96 |  | 160 * |  | 13 |
| <Hg(SCN)2> |  |  | plates |  | S 30-220 |  | 10 |  | 13 |
| NH4Hg(SCN)4 | 2 : 1 | 0.50 | plates |  | S 40 | 300K/5K = 20 | 4 K迄metal |  | 74 |
|  |  |  |  |  | S 40 - 80 |  | [5 K*] |  | 114 |
| LiHg(SCN)4 |  |  |  |  | S 40 - 80 |  | [LHe以下] |  | 114 |
| KHg(SCN)4 | 2 : 1 | 0.50 | plates |  | S 2 | 300K/5K = 6 | 4 K迄metal |  | 74 |
|  | 5 : 2 | 0.40 |  |  | S 2 - 10 |  | [10 K] | 組成は、EPMA(K/Sの比)より | 114 |
| RbHg(SCN)4 | 5 : 2 | 0.40 |  |  | S 40 - 80 |  | [12 K] | 組成は、EPMA(Rb/Sの比)より | 114 |
| CsHg(SCN)4 | 5 : 2 | 0.40 |  | I3-型 | S 2 - 10 | 300K/85K = 2.5] | ca. 85 K | 組成は、EPMA(Cs/S比)と構造解析より | 114 |
| CF3SO3 | 2 : 1 | 0.50 | regularly shaped plates | -型 | ( 100 (Eaの小さな半導体) | rt |  | 原子座標あり ESR(T~g, H) バンド計算あり | 33 |
|  | 2 : 1 : 0.5(THF) | 0.50 | irregular shape plates | I3-型 | ( 100 (半導体的) |  | 250 Kで伝導度が急減 | 格子定数あり ESR(T~g, H) 250 Kに異常無 | 33 |
|  | 1 : 1 (?) drom THF | 1.00 (?) | fine black platelets |  |  |  |  |  | 35 |
|  | 1 : 1 (?) from TCE | 1.00 (?) | small black needles |  |  |  |  |  | 35 |
| CH3SO3 | 1 : 1 (?) from THF | 1.00 (?) | small needles |  |  |  |  |  | 35 |
|  | 1 : 1 (?) from TCE | 1.00 (?) | small plates + needles |  |  |  |  |  | 35 |
| B(Ph)4 | 1 : 1 (?) from TCE | 1.00 (?) | black powder |  |  |  |  | THF中での電解からは、固体錯体は得られなかった | 35 |
| HSO4 | 1 : 1 (?) from THF | 1.00 (?) | small black platelets |  |  |  |  |  | 35 |

(主表 5/17) BEDO-TTF(BO)塩(錯体)

| 対成分 | 組成 (BO) : (A) : (solv) | BO上の電荷 (P: 非整数, N: 中性) | 錯体形状 | 結晶構造 |  (Scm-1) S: 単結晶 P: ペレット | max (Scm-1) | T at max (K) [測定最低温度: *] | 転移等の記述、その他のデータ、及び、注釈 | 文献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2PO4 | 1 : 1 (?) from THF | 1.00 (?) | grey powder |  |  |  |  |  | 35 |
| ClO4 |  |  |  |  | S 10 | [4](この時、rt=3Scm-1) | [160] | [160 KでT-曲線が鈍いピークを示している] | 7 |
|  | 2 : 1 | 0.50 |  | I3-型 | S 100 | ca. 200 | 約200 KでMI転移 | MI転移点 ca. 170 (cooling) ca. 210 (warming) (a,b,c/2)副格子での構造解析。 ESR(T~, H)あり。バンド計算(FS= -ET塩類似の1D+2D closed pocket) | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | バンド計算 | 58 |
| <ClO4> |  |  | plates |  | S 40 |  | 10 * |  | 13 |
| <BrO4> |  |  |  |  |  |  |  | ESR(室温線幅) | 8 |
| <IO4> |  |  | needles |  |  |  |  |  | 13 |
| <ReO4> |  |  | plates |  | S 20 |  | 20 * |  | 13 |
| ReO4 | 2 : 1 : 1(H2O) | 0.50 | black plate-like cryst. | I3-型 cell-1 | S [140] | [590] | [35] | 213 K: MM転移 80-90 K: MM転移 35 K以下: 緩やかに半導体化 2.5 K: 超伝導転移 超伝導臨界温度: T~ → onset 2.5 K, 0.5 Kでも抵抗は有限 ac → onset 0.9 K, 1/2転移 0.36 K | 18 |
|  |  |  | plates | I3-型 cell-2 | S 30 |  |  | 220-205 K: ヒステリシスのあるMM転移 ca. 35 K以下: 上昇 ca. 3.5 K: 超伝導超伝導臨界温度: 測定のonsetで3.5 K 室温比抵抗異方性: 伝導面内 = 2-4, 伝導面と垂直方向 103-104 | 20, 26 |
|  |  |  |  | I3-型 cell-2 | S 200 (//c*) |  |  | c*:a:b = 1:3:1000 at rt, c*/P = 28 (cm·kbar)-1 1kbar: 30 K での絶縁化消失, 超伝導Tc = 2.3 K (onset) 213 K MM転移点 TMM=TMM(0) +ap2 TMM(0): 1barでの転移温度, a = -0.55 K/kbar cooling -0.40 K/kbar warming | 21, 27 |
|  |  |  |  | I3-型 cell-2 |  |  |  | 結晶構造解析 原子座標あり | 25 |

(主表 6/17) BEDO-TTF(BO)塩(錯体)

| 対成分 | 組成 (BO) : (A) : (solv) | BO上の電荷 (P: 非整数, N: 中性) | 錯体形状 | 結晶構造 |  (Scm-1) S: 単結晶 P: ペレット | max (Scm-1) | T at max (K) [測定最低温度: *] | 転移等の記述、その他のデータ、及び、注釈 | 文献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ReO4(つづき) | 2 : 1 : 1(H2O) |  |  | I3-型 cell-1 |  |  |  | 原子座標あり ESR(H角度依存性: bc*-面内で34-46 G) | 28 |
|  |  |  |  | I3-型 cell-1 |  |  |  | c:a*:b ≈ 1:3:1000, T~a*/c, Hall係数(213 Kで不変) ESR(T~H, spin)spin 213 K:急減, 100 K以下:減少 magnetresistance: 0.5-4.2 K, 6-24 T SdH観測 電流//ｃ, 磁場//b, 0.5 Kにて、ふたつの振動の重ね合わせ F1 = (37(3) T, F2 = (76(2) T ==> FSは、0.7, 1.5 % vs. BZ バンド計算 | 37 |
|  |  |  |  | I3-型 cell-2 | a/c* ~103-104 |  |  | 1.5 Kの時、2-3 Tの磁場でSdHが観測され始める。 closed FSの大きさは0.8 %, 1.7 % (vs. BZ)の二種類。 | 41 |
|  |  |  |  | I3-型 cell-1 |  |  |  | 4.2 KでのSdH: closed FSの大きさは0.7 %, 1.5 % (vs. BZ)の二種類、m*は各々(1.15(0.1)m0, (0.90(0.05)m0。 | 44, 48 |
|  |  |  |  | I3-型 cell-1 | S 30 (//c) |  |  | 11 kbarまでの加圧実験, 3.6-0.4 Kでの磁気抵抗: 低温, 高圧程、半古典的磁気抵抗は増大する SdH: 加圧してもふたつのFSに由来する振動周期の比は一定。 TD = (1.6(0.2), (0.9(0.2) K 3.5 kbarでのサイクロトロンマス = 1.5 m0, 0.8 m0. | 56 |
|  |  |  |  | I3-型 cell-1 |  |  |  | バンド計算 | 58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 加圧下での磁気抵抗測定(4 K以下) 加圧, 冷却 → 磁気抵抗の半古典的部分 増大 加圧, 昇温 → SdH振動振幅 減少 3.5 kbarで、cyclotron mass = 1.5m0 (電子), 0.8m0 (ホール) 超伝導転移温度の圧依存性 dTc/dP = 0.2 K/kbar | 67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 bar, 25 mK, 及び,高圧下0.5 K以上でのSdH 4.2 kbarで超伝導転移温度 < 0.5 K [0(16 kbar: 有効質量 ca. 0.9 ( 0.58 m0, ca. 1.15 ( 0.8 m0] | 75 |

(主表 7/17) BEDO-TTF(BO)塩(錯体)

| 対成分 | 組成 (BO) : (A) : (solv) | BO上の電荷 (P: 非整数, N: 中性) | 錯体形状 | 結晶構造 |  (Scm-1) S: 単結晶 P: ペレット | max (Scm-1) | T at max (K) [測定最低温度: *] | 転移等の記述、その他のデータ、及び、注釈 | 文献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ReO4(つづき) | 2 : 1 : 1(H2O) |  |  |  | S 30 |  |  | 常圧10 T以下: SdHはふたつの波の重ね合わせで表現できる。 10-14 Tでスペクトルに変化有,高磁場では、大きい方のclosedFSに基づく振動の強度が下がり、新たな周期の振動が見える 磁場(>10T)を伝導面に平行に入れると、負の磁気抵抗が見られた | 76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | mm波長領域のcyclotron resonance測定 1.9 Kで有効質量 = 0.8-0.95m0, 緩和時間 ≈ 10-11 sec (SdHからは、0.9(10-12 sec) | 83 |
|  |  |  |  | 170 K I3-型 cell-2 |  |  |  | 170 Kでの構造解析: FSは室温とほぼ同じ 陰イオン層内でのReO4~H2Oの水素結合が、H2Oに関して、室温より対称的になっている。ドナー層はほとんど変化していない。 | 90 |
|  |  |  |  | 170 K I3-型 cell-2 |  |  |  | AMRO測定: 1.8 K at 15 T、及び、1.7 K, 4.2 K at 30 T closed FS = 8.5 % of BZ | 96 |
|  |  |  | needle-like | cell-1 |  |  |  | 常圧下1.7 - 4.2 Kでのmagnetoresistance, SdH観測 電流//c, 磁場//b*, 1.9 Kでふたつの振動の重ね合わせ F1 = (38(2) T, F2 = (74(2) T, ＴＤ = 0.76(0.05, 0.25(0.15 K 但し、10 T以上では、第三の振動周期F3 = (150(10) Tを 考えないと実測のSdHを再現できない」 | 98 |
|  |  |  |  | 恐らく cell-2 |  |  |  | 52 Tまでのmagnetoresistance, SdH観測 15 T以下でふたつの振動(F1, F2)を観測 m* = 0.9 ( 0.2, 0.75 ( 0.08 15 T以上で第三の振動成分を観測した。 FS = 9 % of BZ | 118 |
| BF4 |  |  |  |  | S 60 |  |  |  | 7 |
|  | 2 : 1 | 0.50 |  |  |  |  |  | ESR(室温線幅) | 9 |
|  |  |  | needles + plates |  | S 33-45 |  | 10 | 格子定数 | 13 |

(主表 8/17) BEDO-TTF(BO)塩(錯体)

| 対成分 | 組成 (BO) : (A) : (solv) | BO上の電荷 (P: 非整数, N: 中性) | 錯体形状 | 結晶構造 |  (Scm-1) S: 単結晶 P: ペレット | max (Scm-1) | T at max (K) [測定最低温度: *] | 転移等の記述、その他のデータ、及び、注釈 | 文献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PF6 |  |  |  |  | S 10 |  |  |  | 7 |
|  | 2 : 1 (assumed) | 0.50 (?) |  |  | S 20 |  | 室温から15 K迄半導体 | ESR(室温線幅) | 9 |
|  |  |  | plates |  | S 100 |  | 150 * |  | 13 |
| AsF6 |  |  |  |  | S 10 |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ESR(室温線幅) | 9 |
|  |  |  | plates + needles |  | S 100 |  | 150 * |  | 13 |
| SbF6 |  |  | plates |  | S 220 |  | 90 * |  | 13 |
| Br[MnBr2 (H2O)4](H2O) | 2 : 1 | 0.50 | black plates | I3-型 ac-面が伝導面 a-がスタック軸 | S 200-300 (//c) 40-160 (//a-c) |  | 1.3 * | 静磁化率測定より、[MnBr2(H2O)4]はMn(II)のスピン(S = 5/2)を持つ中性の局在スピン種 | 77 |
| [Fe(CN)5NO] | 4 : 1 | 0.50 |  |  | S 40 - 100 |  | 1.5 K* | K2[Fe(CN)5NO] + 18-Crown-6 or (Ph4P)2[Fe(CN)5NO] /DCE から電解; 25 ºCなら結晶成長するが、40 ºCでは結晶得られず | 122 |
| NO3 |  |  |  |  | S 50 | [270] | [60] MI転移 |  | 7 |
|  |  |  | plates |  | S 5-180 |  | 5 * |  | 13 |
| Pt(CN)4 | 4 : 1 : 1(H2O) | 0.50 | thin plates with a parallelo-gram | HCP-型 | S | 4K/293K ≈ 30 | 1.5 * | 格子定数、空間群あり 1.5 Kでの磁気抵抗測定 磁場に対して単調に抵抗増大 R15T/R0T = 123 % 伝導面内で磁場を回転: 磁気抵抗変化は1.4 %(at 15 T) | 63 |
|  |  |  | plates |  | S 50 | 300K/5K = 30 | 1.5 Kまでmetal |  | 74 |
| Cl | 1 : 1 : 1(H2O) | 1.00 (?) |  | Cl-型 cell-1 | S [24] |  |  | ac測定より30 mK迄超伝導無 原子座標あり | 28 |
|  | 2 : 1 : 3(H2O) | 0.50 | black hexagonal-shaped crystals | Cl-型 cell-1 |  | RRR > 76 |  | バンド計算 2 K以下でのSdH, dHvA観測 closedFS = 53 % of BZ, m* = 1.75 m0, TD = 1.3 K 文献28の組成記載は誤りであろうとの指摘 | 46, 62 |

(主表 9/17) BEDO-TTF(BO)塩(錯体)

| 対成分 | 組成 (BO) : (A) : (solv) | BO上の電荷 (P: 非整数, N: 中性) | 錯体形状 | 結晶構造 |  (Scm-1) S: 単結晶 P: ペレット | max (Scm-1) | T at max (K) [測定最低温度: *] | 転移等の記述、その他のデータ、及び、注釈 | 文献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cl (つづき) | 2 : 1 : 3(H2O) | 0.50 |  | cell-1 |  | RRR = 15 |  | 1.5 KでのAMRO 9Tで磁場方向をa, b, c軸に向ける→ 磁気抵抗は2.5, 1.9, 1.4 ピーク位置より、FSはBO+0.5として説明可 THP: ca. 2 - 280 Kで測定: a, b方向でほぼ零[(0.5 V/K以下] | 68 |
|  |  |  |  | cell-1 |  |  |  | バンド計算(原子座標は文献28より) | 58 |
|  |  | 0.50 | black rhombic-like plates | Cl-型 cell-2 | S 50-100 | [R/Rrt ≈ 0.38] | [15] | BO+Bu4N·HgX3+Bu4N·X (X = Cl, Br, I)を0.5 A/cm2以下の低電流電解して作成。結晶構造あり 加圧すると1 kbar以下でrtは急増、その後飽和して行く R(80kbar)/R(0 kbar) = ca. 8 1 barでは、T~Rにヒステリシスが見えるが、0.5 kbar以上の加圧で消失する SdH測定: at 1.5 K closedFS = 51 % of BZ, cyclotron mass = 2 m0 AMRO: closedFS = 45 % of BZ | 69 |
|  |  | 0.50 | plates |  | S 50 | 300K/5K = 5-10 |  | BO+Bu4N·HgX3+Bu4N·X (X = Cl, Br, I), (Bu4N)2HgI4, Bu4N·X (X = Br, I)を0.5 A/cm2以下の低電流電解して作成 | 74 |
|  |  | 0.50 | black paltes + needles |  | S 80 (needles) |  | 1.3 * | BO+(Et4N)2CoCl4の電解で作成 platesの格子定数は、文献28と一致 | 77 |
|  | 2 : 1.28 : 0.28(H3O) 2.44(H2O) | 0.50 | rhombic or hexagonal-like plates | Cl-型 cell-3 | S ca. 60 | 1.3K/293K = 7(10-3 |  | 293, 160 Kでの構造解析。160 Kでの原子座標有り 陰イオン層中でのCl, Oの占有率精密化, SdHから見積もったFSの大きさ(51% of BZ 69), IRスペクトルにおけるH3O+の検出、を実験事実として、組成式を提出した。 | 91 |
|  |  |  |  | Cl-型 cell-3 |  | 293K /1.3K ( 150 |  |  | 116 |
|  | 2 : 1: x(H2O) | 0.50 |  | Cl-型 cell-1 |  |  |  | 加圧下伝導度測定 4 kbar以上で金属的挙動失う。10 kbar以上で室温半導体 130-300 Kでの格子定数測定, b/a = 0.594 (ET系のデータからは、b/a < 0.5でMI転移が期待される) | 95 |

(主表 10/17) BEDO-TTF(BO)塩(錯体)

| 対成分 | 組成 (BO) : (A) : (solv) | BO上の電荷 (P: 非整数, N: 中性) | 錯体形状 | 結晶構造 |  (Scm-1) S: 単結晶 P: ペレット | max (Scm-1) | T at max (K) [測定最低温度: *] | 転移等の記述、その他のデータ、及び、注釈 | 文献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cl (つづき) | 2 : x : y(H2O) 明記を避けているが含水2:1塩 | 0.50 |  | Cl-型 cell-1 or 3 | S 50 |  |  | 2グループからの結晶についてSdH, dHvA実験; 大差なし dHvA ==> FS ( 50 % of BZ, m* = (1.65 - 2.0) m0 FSは伝導面内に閉じ、その垂直方向に弱く波打っている AMRO: FSは伝導面内で完全な円形 伝導面垂直方向でない磁場方向でビートが見られた この方向性についての解釈は出来ていない | 106 |
|  | 2 : 2 : (H5O2)+ | 0.50 | black plate-like | Cl-型 cell-1 |  |  |  | SdH, dHvAの測定 FS ( 50 % of BZ dHvAの基本振動数Fo = 4890 T (ref.46 より2.2 %小さい) これらの結果とref.28の構造解析結果を矛盾無く説明するために組成欄の組成を提案している | 111 |
|  | 2 : 1 : x(H2O) | 0.50 |  | I3-型 |  | 293K /1.3K ( 15 |  | (Bu4N)Cl / TCE + 10 % EtOH+ 1 drop of H2Oで電解合成 SdHとバンド計算により、電荷移動度は検定した | 116 |
| Br | 2 : 1 : 3(H2O) | 0.50 | black plates | I3-型 | S 70 (//c) |  | 1.3 * | BO+(Et4N)2CoBr4の電解で作成 | 77 |
|  |  |  | black elongated plates | I3-型 ac-面が伝導面 c-がスタック軸 | S 1(102 (//c) |  |  | 原子座標有り バンド計算有り TEP: //c方向 図から読みとると 室温で 5 V/K [50-250 Kでは負] 150Kを底にして下に凸な曲線 12K以下で再度減少する | 87 |
| Ni(dto)2 | 2 : 1 | 1.00 | black plate | BO二量体と陰イオンの交互積層 | S 1.0(10-5 (Eg = 0.52 eV) |  |  | 格子定数記載あり ESR: spinはsinglet-tliplet模型 (-2J = 511 cm-1) UV-Vis, IR記述あり | 51 |
| Pd(dto)2 | 2 : 1 | 1.00 | black block | BO二量体と陰イオンの交互積層 | S 1.0(10-7 (Eg = 0.50 eV) |  |  | 格子定数あり UV-Vis, IR記述あり | 51 |
| Pt(dto)2 |  |  |  |  |  |  |  | UV-Vis, IR記述あり | 51 |

(主表 11/17) BEDO-TTF(BO)塩(錯体)

| 対成分 | 組成 (BO) : (A) : (solv) | BO上の電荷 (P: 非整数, N: 中性) | 錯体形状 | 結晶構造 |  (Scm-1) S: 単結晶 P: ペレット | max (Scm-1) | T at max (K) [測定最低温度: *] | 転移等の記述、その他のデータ、及び、注釈 | 文献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu(dto)2 |  |  | black needle |  | S 200 |  | 4 K以上でmetal | UV-Vis, IR記述あり ESR H = ca. 50 G | 51 |
| N(CN)2 |  |  | plates |  | S 80 |  |  |  | 7 |
| HCTMM | 5 : 1: 2(Ph-CN) | 0.40 | plates | I3-型 | S 24-40 (//a+2c) 70 (//2a-c) |  | 4.2 * (//a+2c) 1.5 * (//2a-c) | BO層の構造 ESR(T~g, H, spin) | 13, 30 |
|  |  | 0.40 | black plates | I3-型 ac-面が伝導面 a+2cがスタック軸 | S 2.8(10 [//a+2c) 7.0(10 (//2a-c) 1.4(102 | 40(rt 30(rt 7.3(rt | 5 * 5 * 14 | hCT = 2.2(103 cm-1 (KBr) バンド計算あり | 58 |
|  | 4 : 1 : 2(TCE) | 0.40 | needles |  | S 100 |  | 170 MI転移 |  | 13 |
|  |  | 0.50 | black needles |  | S 1.1(102 | 1.1(rt | 235 | hCT = 2.3(103 cm-1 (KBr) | 58 |
| C(CN)3 | 10 : 4 : 3(H2O) | 0.50 | black needles | I3-型 ac-面が伝導面 c-軸がスタック軸 | S 1.1(102(//c) | 19(rt | 1.3 * | hCT = 2.5(103 cm-1 (KBr) バンド計算あり | 58 |
| SQA | 4 : 1 : 6(H2O) | 0.50 | black needles | I3-型 ac-面が伝導面 c-軸がスタック軸 | S 1.7(102(//c) | 46(rt | 1.4 * | hCT = 2.1(103 cm-1 (KBr) バンド計算あり | 58 |

(主表 12/17) BEDO-TTF(BO)塩(錯体)

| 対成分 | 組成 (BO) : (A) : (solv) | BO上の電荷 (P: 非整数, N: 中性) | 錯体形状 | 結晶構造 |  (Scm-1) S: 単結晶 P: ペレット | max (Scm-1) | T at max (K) [測定最低温度: *] | 転移等の記述、その他のデータ、及び、注釈 | 文献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIC | 6 : 3 : 1(TCE) | 0.50 | dark green needles |  | S 2(102 | 49(rt | 1.4 * | hCT = 3.0(103 cm-1 (KBr) | 58 |
| PCA | 8 : 4 : 1(H2O) | 0.50 | brownish green powder |  | S 3.3(10 | 5.2(rt | 16 | hCT = 3.0(103 cm-1 (KBr) | 58 |
| HCP | 5 : 1 : 0.2(Ph-CN) | 0.40 |  |  | S 20 (Ea = 0.10 eV) |  |  | 格子定数, 結晶構造の図 | 30 |
|  |  |  | black needles | HCP-型 bc-面が伝導面 b-軸がスタック軸 | S 1.8(10 (//c) (Ea = 0.10eV) 4.1(10-1(//b) (Ea = 0.05eV) |  |  | hCT = 3.0(103 cm-1 (KBr) バンド計算あり | 58 |
| HCDAH | 6 : 1 | 0.333 | black prisms | HCP-型 ac-面が伝導面 b-軸がスタック軸 | S 0.10-16.7 |  |  |  | 97 |
| EtO-TCA | 2 : 1 : 0.75(H2O) | 0.50 | plates |  | S 30 |  | 180 |  | 61 |
| PrO-TCA |  |  | powder |  |  |  |  |  | 61 |
| BuO-TCA |  |  | powder |  |  |  |  |  | 61 |
| HxCHA | 2 : 1 | 0.50 | black needle-like crystals | I3-型 | S 100-200 |  | 1.3 * | 格子定数, 空間群有り BOの結合長, 溶液中での可視紫外吸収より、 x = 1と推定 | 77 |
| ? | BO + behenic acid (2:1)のLB膜 |  |  |  | 40 |  | 14 * |  | 79 |
|  |  |  |  |  | 25 (2:1膜) |  |  | 赤外スペクトルより(CTバンド(≈1600 cm-1)とemv結合のあるC-O伸縮(800-1300 cm-1)) BO:BA = 1:1でも2:1でもLB膜中でBOは混合原子価状態にある | 88 |

(主表 13/17) BEDO-TTF(BO)塩(錯体)

| 対成分 | 組成 (BO) : (A) : (solv) | BO上の電荷 (P: 非整数, N: 中性) | 錯体形状 | 結晶構造 |  (Scm-1) S: 単結晶 P: ペレット | max (Scm-1) | T at max (K) [測定最低温度: *] | 転移等の記述、その他のデータ、及び、注釈 | 文献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GUA | 4 : 1 : 1(H2O) | 0.50 | shiny black elongated plates | I3-型 173 Kで構造決定 | S 11.5 | 38.5 | 8(金属-半導体転移) | rf侵入長測定からも8 Kで抵抗増加 100 mKまで超伝導無し 独立なBO四分子の内、ひとつのBOの片側エチレン基がディスオーダーしている ESR: Hpp = 52.2 G (298 K) 7.8 G (4 K) spin(表皮効果を補正して): 50 K迄一定、それ以下で増大 8 K以下ではCurie的 g-テンソルの主値有り | 94 |
| F4TCNQ | 1 : 1 | 1.00 | dark green powder |  | P 9.2(10-8 (Ea = 0.48 eV) - 7.9(10-8 (Ea = 0.40 eV) |  |  | hCT = 6.7(103 cm-1 (KBr) | 22, 30, 58 |
|  | 9 : 5 : 4(THF) | 0.556 | greenish brown powder |  | P 1.1-1.4(10 | 1.8(rt | 100 | hCT = 1.8(103 cm-1 (KBr) | 22, 30, 58 |
| CF3TCNQ | 2 : 1 | 0.5 | powder |  |  |  |  |  | 126 |
|  |  |  | 2:1錯体 + icosanoic acid (等モル)からのLB膜 | 単層 0.16 5層累積 3.7 10層累積 [6] | 10層累積 ca. [6] | 10層累積 270 | 160 K以下でも活性化エネルギー 0.017 eV 作成後、伝導度に経時変化あり | 126 |
| HCBD | 2 : 1 | P | dark green powder |  | P 1.0(102 | 5.9(rt | 13 | hCT = 2.6(103 cm-1 (KBr) | 30, 58 |

(主表 14/17) BEDO-TTF(BO)塩(錯体)

| 対成分 | 組成 (BO) : (A) : (solv) | BO上の電荷 (P: 非整数, N: 中性) | 錯体形状 | 結晶構造 |  (Scm-1) S: 単結晶 P: ペレット | max (Scm-1) | T at max (K) [測定最低温度: *] | 転移等の記述、その他のデータ、及び、注釈 | 文献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DDQ | 5 : 3 : 1(CH3CN) | P | dark brown powder |  | P 4.6-4.7(10 | 4.0(rt | 15 | hCT = 2.0(103 cm-1 (KBr) | 22, 30, 58 |
| DBDQ | 11 : 7 : 1(CH3CN) | P | reddish brown powder |  | P 4.3-3.6(10 | 2.2(rt | 72 | hCT = 2.0(103 cm-1 (KBr) | 22, 30, 58 |
| F2TCNQ | 2 : 1 | P | dark bluish powder |  | P 1.0(102 | 12(rt | 11 | hCT = 2.5(103 cm-1 (KBr) | 58 |
| FTCNQ | 4 : 2 : 1(CH3CN) | P | dark greenish powder |  | P 6.5(10 | 19(rt | 5 | hCT = 2.9(103 cm-1 (KBr) | 58 |
| TCNE | 2:1 | P | greenish brown powder |  | P 6.9-8.1(10 | 7.9(rt | 13 | hCT = 2.0-2.1(103 cm-1 (KBr) | 22, 30, 58 |
| DTENF | 2 : 1 | P | black powder |  | P 1.8(10 | 1.8(rt | 94 | hCT = 2.4(103 cm-1 (KBr) | 30, 58 |
| TCNQ | 1 : 1 | 電荷分離あり | black powder |  | P 8.1-8.3(10-2 (Ea = 0.066 eV) |  |  | hCT = 4.5(103 cm-1 (KBr) | 22, 30, 58 |
| DCNQ | 2 : 1 | P | dark brown powder |  | P 1.1(10 金属的挙動 | 5.3(rt | 48 | hCT = 3.0(103 cm-1 (KBr) | 22, 30, 58 |

(主表 15/17) BEDO-TTF(BO)塩(錯体)

| 対成分 | 組成 (BO) : (A) : (solv) | BO上の電荷 (P: 非整数, N: 中性) | 錯体形状 | 結晶構造 |  (Scm-1) S: 単結晶 P: ペレット | max (Scm-1) | T at max (K) [測定最低温度: *] | 転移等の記述、その他のデータ、及び、注釈 | 文献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C10TCNQ | 10 : 4 : 1(H2O) | 0.40 | dark green powder |  | P 7.3 | 1.4(rt | 136 | hCT = 2.5(103 cm-1 (KBr) | 30, 58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1H-NMR, T1測定 30 K以上: Korringa-like 30 K以下: 5 KでT1-1にピーク(Anderson局在) ホッピング転移温度 = 18.9 K | 93, 121 |
|  |  |  | 10:4:1錯体 + icosanoic acid(C10TCNQと等モル)からの20層LB膜 | 10 | ~ rt | 250 | IR, TEP | 31a, 32, 47, 60 |
|  |  |  | 10:4:1錯体 + icosanoic acid (C10TCNQと等モル)の気水界面上単層膜 | [~0.8 at ~45mN/m] ca. 0.6 at 20mNm-1 ca. 0.8 at 40 mNm-1 |  |  |  | 50, 60, 65, 84 |
|  |  |  | 10:4:1錯体 + icosanoic acid(C10TCNQに対してxモル)からのLB膜 | 13.1 (x = 1) |  |  | X-線回折, 伝導度温度変化, ESR測定 伝導度の温度変化を、二次元metal-semiconductor-insulator percolation modelで説明した | 71 |
| C14TCNQ | 9 : 4 : 2(H2O) | P |  |  |  |  |  | hCT = 4.0(103 cm-1 (KBr) | 30, |
|  |  |  | black powder |  | P 9.9(10-1 (Ea =0.026 eV: 90-200 K) |  |  |  | 58 |
|  |  |  | 9:4:2錯体 + icosanoic acid (C10TCNQと等モル)からのLB膜 | 3.0 室温から半導体 |  |  |  | 31a |
| C18TCNQ |  | P | LB膜 |  | 0.01 |  |  |  | 31a |

(主表 16/17) BEDO-TTF(BO)塩(錯体)

| 対成分 | 組成 (BO) : (A) : (solv) | BO上の電荷 (P: 非整数, N: 中性) | 錯体形状 | 結晶構造 |  (Scm-1) S: 単結晶 P: ペレット | max (Scm-1) | T at max (K) [測定最低温度: *] | 転移等の記述、その他のデータ、及び、注釈 | 文献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DHBTCNQ | 2 : 1 | P | black powder |  | P 1.1(102 | 5.2(rt | 13 | hCT = 2.2(103 cm-1 (KBr) | 30, 58 |
| THBTCNQ | 2 : 1 | P | dark green powder |  | P 3.3(10 | 3.6(rt | 18 | hCT = 2.0(103 cm-1 (KBr) | 30, 58 |
| Me2TCNQ | 9 : 5 : 1(CH3CN) | P | dark blue powder |  | P 1.0-3.6(10 | 4.5(rt | 18 | hCT = 2.4(103 cm-1 (KBr) | 22, 58 |
| Et2TCNQ | 2 : 1 | P | black powder |  | P 4.6-4.7(10 | 4.9(rt | 9 | hCT = 2.0(103 cm-1 (KBr) | 58 |
| (MeO)2TCNQ | 2 : 1 | P | dark bluish green powder |  | P 4.6-4.7(10 | 15(rt | 5 * | hCT = 2.5(103 cm-1 (KBr) | 22, 58 |
|  |  |  | 2:1錯体 + icosanoic acid((MeO)2TCNQと等モル)からのLB膜 | 11.3 | [12] | 180 | ESR(T~g, , H)より: BO長軸が基板面に垂直 50 K以上ではPauli的変化 50 K以下で急減 50 KでMI転移の可能性あり | 55, 81 |
| QCl4 | 2 : 1 | P | dark green powder |  | P 5.7-7.6(10 | 8.1(rt | 16 | hCT = 3.5-4.0(103 cm-1 (KBr) | 22, 58 |
| QF4 | 11 : 5 : 6(CH3CN) | P |  |  | P 2.2 金属的挙動 |  |  | hCT = 1.8(103 cm-1 (KBr) | 22 |
|  | 11 : 5 : 6(H2O) | P | black powder |  | P 6.8(10 | 4.2(rt | 20 | hCT = 2.2(103 cm-1 (KBr) | 58 |
| QBr4 | 7 : 4 or 9 : 5 : 1(H2O) | P | greenish brown powder |  | P 3.6-4.7(10 | 2.0(rt | 77 | hCT = 3.5(103 cm-1 (KBr) | 22, 58 |
| BTDA-TCNQ | 7 : 4 | P | black powder |  | P 6.1-8.4(10 | 1.1(rt | 164 | hCT = 2.5-3.0(103 cm-1 (KBr) | 22, 58 |
| DTNF | 2 : 1 : 1(CH3CN) | P | black powder |  | P 6.5(10 | 6.0(rt | 8 | hCT = 1.8(103 cm-1 (KBr) | 22, 58 |
| QBr2(OH)2 | 2 : 1 | P | reddish brown powder |  | P 1.4(102 | 5.7(rt | 16 | hCT = 2.1(103 cm-1 (KBr) | 58 |

(主表 17/17) BEDO-TTF(BO)塩(錯体)

| 対成分 | 組成 (BO) : (A) : (solv) | BO上の電荷 (P: 非整数, N: 中性) | 錯体形状 | 結晶構造 |  (Scm-1) S: 単結晶 P: ペレット | max (Scm-1) | T at max (K) [測定最低温度: *] | 転移等の記述、その他のデータ、及び、注釈 | 文献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QCl2(OH)2 | 2 : 1 | P | black powder |  | P 1.7(102 | 4.2(rt | 11 | hCT = 2.5(103 cm-1 (KBr) | 30, 58 |
| TENF | 1 : 1 | N | black powder |  | P 5.6(10-10 (Ea = 0.45 eV) |  |  | hCT = 7.4(103 cm-1 shoulder (KBr | 58 |
| Q(OH)2 | 1 : 2 | N | black plates | a+b方向にDDAスタック | S 10-6-10-7 (Ea = 0.35 eV) |  |  | hCT = 8(103 cm-1 shoulder (KBr) 分子間最短S··S距離= 3.20Å | 30, 58 |
| TNF | 1 : 1 | N | reddish brown powder |  | P 2.5(10-10 (Ea = 0.50 eV) |  |  | hCT = 10-10.3 (103 cm-1 (KBr) | 22, 30, 58 |
| TNBP | 1 : 1 | N | black plates | b-軸方向に特殊なD2A2スタック | S 3.5(10-8 (Ea = 0.35 eV) |  |  | hCT = 15 (103 cm-1 shoulder (KBr) TNBP水酸基酸素~BO酸素 = 3.04 Å | 30, 58 |
| DNBP | 1 : 1 | N | bluish gray powder |  | P 4.5(10-10 (Ea = 0.47 eV) |  |  | hCT = 14 (103 cm-1 shoulder (KBr) | 30, 58 |
| C60 |  | N | black crystals |  |  |  |  | 中性錯体 | 42 |
|  |  |  | black needles |  |  |  |  | hCT = 12.2(103 cm-1 | 52 |
|  | 2 : 1 : 1(Benzene) | 0 (C60のIR F1u(4)より) | black rhombic plates |  |  |  |  | CT吸収帯が観測出来なかった IR吸収帯は分子形状の変形に伴うと考えられる強度変化と波数シフトがあった。 obs. 668, 788, 849, 1042, 1212, 1361, 1484 cm-1 cf. BO; 462, 587, 669, 767, 864, 962, 1015, 1082, 1157, 1168, 1199, 1240, 1269, 1444 cm-1 | 99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 固体吸収スペクトル(KBr法)より、hCT = 900 nm | 124 |
|  | 2 : 1 | 0 (C60のIR F1u(4)より) | black polyhedrons |  |  |  |  | CT吸収帯が観測出来なかった | 99, 109 |

主表中の略号

THF: tetrahydrofulane, TCE: 1,1,2-trichloroethane, DCE: 1,2-dichloroethane

TEP: 熱電能, : 磁化率, H: ESR吸収線幅(文献によりpeak-to-peak以外の定義を使っている場合がある), SdH: Shubnikov-de Haas振動, dHvA: de Haas-van Alphen振動, AMRO: angle dependent magnetoresistance oscillations, FS: Fermi面, BZ: 第一Brillouin zone, m*: 有効質量, TD: Dingle温度

塩素塩の単位格子の表記について: 同一構造に対して複数の単位格子が規定されている。

cell-1 = ab-面が伝導面、b-軸がBOの擬似的なスタック軸(~ 5.1 Å)

cell-2 = bc-面が伝導面、b-軸がBOの擬似的なスタック軸

cell-3 = ab-面が伝導面、a-軸がBOの擬似的なスタック軸

ReO4塩の単位格子の表記について:

cell-1 = ac-面が伝導面、c-軸がBOのスタック方向

cell-2 = ab-面が伝導面、a-軸がBOのスタック方向

文献番号とChem．Abstr.抄録番号は、下記の通り対応している

(NR; not referred, NCA; Not from Chemical Abstracts, NA; Not available in our campus)

1 <=> 110:212715

2 <=> 112:44217

3 <=> 112:198255

4 <=> 112:216052

5 <=> 112:225384

6 <=> NCA

7 <=> NCA

8 <=> NCA

9 <=> 113:50728

10 <=> 113:96727

11 <=> 115:38970

12 <=> 115:61464

13 <=> 115:144868

14 <=> 115:120335

15 <=> 115:124398

16 <=> 115:171602

17 <=> 115:244480

18 <=> 116:32269

19 <=> 116:128824

20 <=> 117:38041

21 <=> 117:81456

22 <=> 117:101850

23 <=> 117:111545

24 <=> 118:80262

25 <=> 119:192167

26 <=> 119:283445

27 <=> 119:283506

28 <=> 120:20540

29 <=> 120:40655

30 <=> 120:44363

31 <=> 120:119631

31a <=> 120:145011

32 <=> 120:149907

33 <=> 120:150039

34 <=> 120:190997

35 <=> 120:244770

36 <=> 120:286224

37 <=> 120:286709

38 <=> 120:312701

39 <=> 120:313961

40 <=> 121:47907

41 <=> 121:97200

42 <=> 121:147707

43 <=> 122:117744

44 <=> 123:71832

45 <=> 123:93691

46 <=> 123:128707

47 <=> 123:128827

48 <=> 123:129265

49 <=> 123:130607

50 <=> 123:157787

51 <=> 123:157820

52 <=> 123:216722

(NR)    123:243765

53 <=> 123:326257

54 <=> 124:156937

(NR)    124:216948

55 <=> 125:72806

56 <=> 125:129331

57 <=> 125:155310

58 <=> 125:194932

59 <=> 125:209350

60 <=> 125:231246

61 <=> 125:247124

62 <=> 125:262106

63 <=> 125:262140

64 <=> 126:25206

65 <=> 126:40395

66 <=> 126:132320

67 <=> 126:138093

68 <=> 126:138214

69 <=> 126:193433

70 <=> 126:199622

71 <=> 126:219000

72 <=> 126:231171

73 <=> NCA

74 <=> 126:350087

75 <=> 127:11797

76 <=> 127:26954

77 <=> 127:28178

78 <=> 127:34933

79 <=> 127:58691

80 <=> 127:81518

81 <=> 127:102247

82 <=> 127:102600

83 <=> 127:103298

84 <=> 127:143199

85 <=> 127:285056

86 <=> 127:292702

87 <=> 128:35641

88 <=> 128:68988

89 <=> 128:101758

90 <=> 129:11443

91 <=> 129:34786

92 <=> 129:73332

93 <=> 129:102433

94 <=> 129:102460

95 <=> 131:152095

96 <=> 131:152347

97 <=> NCA

98 <=> 129:168873

99 <=> 129:289861

100 <=> 129:316307

101 <=> 129:321598

102 <=> 129:349325

103 <=> 130:7643

104 <=> 130:7707

105 <=> 130:8620

106 <=> 130:9239

107 <=> 130:72029

Patent

108 <=> 130:74107

109 <=> 130:102265

110 <=> 130:103470

111 <=> 130:161190

112 <=> 130:189145

Patent

113 <=> 130:274473

114 <=> 130:290591

115 <=> 131:137165

116 <=> 131:152059

117 <=> 131:152169

118 <=> 131:152199

119 <=> 131:152334

120 <=> 131:152338

121 <=> 131:152851

122 <=> 131:152950

123 <=> 131:170064

124 <=> 131:176583

125 <=> 131:177196

NA

126 <=> 131:177813

127 <=> 131:314441

NA

128 <=> 131:323273