構造式	略称	合成reference

(s: single crystal, p: polycrystalline pellet, I(EA): semiconductor)

TTT	1)

X or Acceptor	D:X(or A)	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

Cl	1:1	4.3E–4 (p)	I	2)

Br	1:1	2.0E–2 (p)	I	2)

SCN	1:0.7	2.3E–1 (p)	I	2)

HSO4	1:1	1E–2 (p)	I	3)

I	1:0.9~1.0	1.4 (p)	I	2)

I	1:1	30~70 (s)	413 K	4),5)	4)

I	1:1.5	1000 (s)	not clear	4),5),6)	7)	8)

Hg2I5	1.25:1	800 (s)		9)

TCNQ	1:2	1~8E–1 (p)		10),11)

TCNQ	1:2	100 (s)	~90 K	12)	16) 	12)

TCNQ	1:1	1 (s)		13)

I2TCNQ	1:1	10 (p)		14)

(MeO)2TCNQ	1:1	5 (p)		14)

(MeO)2TCNQ	1:1	170 (s)		14)

(MeO)TCNQ	1:1	5 (p)	I	14)

Et2TCNQ	1:1	3.3 (p)	I	14)

Me2TCNQ	1:1	2.5 (p)	I	14)

Br2TCNQ	1:1	3.3E–1 (p)	I	14)

BrTCNQ	1:1	8.3E–2 (p)	I	14)

ClTCNQ	1:1	2.2E–2 (p)	I	14)

Cl2TCNQ	1:1	1.7E–3 (p)	I	14)

(CN)2TCNQ	1:1	1.1E–2 (p)	I	14)

F4TCNQ	1:1	5E–3 (p)	I	14)

TNAP	1:1	3.3 (p)	I	14)

PtC4S4(CN)4	1:1	1.3E–2 (p)	I	14)

PtC4S4(CN)4	2:1	3.3E–1 (p)	I	14)

PtC4S4(CH3)4	3:1	2.5E–5 (p)	I	14)

PdC4S4(CN)4	2:1	2.0E–4 (p) 	I	14)

NiC4S4H4	1.2:1	30 (s)		15)

references

1)	C. Marschalk, C. Stumm, Bull. Soc. Chim. France, 1948, 418.

2)	E. A. Prez-Albuerne, H. Johnson, Jr., D. J. Trevoy, J. Chem. Phys., 55, 1547 (1971).

3)	E. P. Goodings, D. A. Mitchard, G. Owen, J. Chem. Soc., Perkin Trans., 1, 1310 (1972).

4)	L. I. Buravov, G. I. Zvereva, V. F. Kaminskii, L. P. Rosenberg, M. L. Khidekel, R. P. Shibaeva, I. F. Shchegolev, E. B. Yagubskii, J. Chem. Soc., Chem. Commun., 1976, 720.

5)	V. F. Kaminskii, M. L. Khindekel, R. M. Lyubovskii, I. F. Shchegolev, R. P. Shibaeva, E. B. Yagubskii, A. V. Zvarykina, G. I. Zvareva, Phys. Status Solidi, A44, 77 (1977).

6)	L. C. Isett, E. A. Perez- Albuerne, Solid State Commun., 21, 433 (1977).

7)	D. L. Smith, H. R. Luss, Acta Cryst. B33, 1744 (1977).

8)	L. C. Isett, Phys. Rev. B18, 439 (1978).

9)	L. A. Kushch, A. G. Khomenko, A. V. Zvarykina, E. B. Yagubskii, Izv. Acad. Nauk SSSR Ser. Khim., 1980, 2184.

10)	O. N. Ermenko, M. L. Khidekel, D. N. Fedutin, E. B. Yagubskii, Izv. Acad. Nauk SSSR Ser. Khim., 1972, 984.

11)	P. Delhaes, S. Frandrois, G. Keryer, Mater. Res. Bull., 10, 825 (1975).

12)	L. I. Buravov, O. N. Eremenko, R. B. Lyubovskii, L. P. Rozenberg, M. L. Khidekel, R. P. Shibaeva, I. F. Shchgolev, E. B. Yagubskii, Pis’ma Zh. Eksp. Teor. Fiz., 20, 457 (1974).

13)	J. H. Perlstein, Angew. Chem. Int. Edit. Eng., 16, 519 (1977).

14)	R. C. Wheland, J. L. Gillson, J. Am. Chem. Soc., 98, 3916 (1976).

15)	L. V. Interrante, W. Bray, H. R. Hart, J. S. Kasper, P. A. Piacente, Ann. N. Y. Acad. Sci., 313, 407 (1978).

16)	R. P. Shibaeva, l. p. Rozenberg, Kristallografiya, 20, 943 (1975).

TSeT	1)

X or Acceptor	D:X(or A)	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

HSO4	1:1	2E–2 (p)	I	2)

CuCl2	1:1	8E–3 (p)	I	3)

Pt(CN)4	5:2	1E–2 (p)	I	4)

IrCl6	7:2	1E–2 (p)	I	4)

Hg2I5	3:1	400 (s)		3)

SCN	2:1	20 (s)		4),5)	5)

SeCN	2:1	0.4 (p)	I	4)

I	1:0.75	120 (s)		4),6)

I	1:1.8	60 (s)		6)

I	1:2.4	80 (s)		6)

I	2:1	1500 (s)		7),8)

Cl	2:1	2000 (s)		4),9),10)

Br	2:1	1300 (s)		4),9)

references

1)	C. Marschalk, C. Stumm, Bull. Soc. Chim. France, 1948, 418.

2)	E. P. Goodings, D. A. Mitchard, G. Owen, J. Chem. Soc., Perkin Trans., 1, 1310 (1972).

3)	L. A. Kushch, A. G. Khomenko, A. V. Zvarykina, E. B. Yagubskii, Izv. Acad. Nauk SSSR Ser. Khim., 1980, 2184.

4)	O. N. Eremenko, S. P. Zolotukhin, A. I. Kotov, M. L. Khidekel’, E. B. Yagubskii, Izv. Acad. Nauk SSSR Ser. Khim., 1979, 1507.

5)	R. P. Shibaeva, V. F. Kaminskii, A. I. Kotov, E. B. Yagubskii, M. L. Khidekel’, Kristallografiya, 24, 271 (1979).

6)	S. P. Zolotukin, V. F. Kaminskii, A. I. Kotov, M. L. Khidekel’, R. P. Shibaeva, E. B. Yagubskii, Izv. Acad. Nauk SSSR Ser. Khim., 1978, 1816.

7)	B. Hilti, C. W. Mayer, G. Rihs, Helv. Chim. Acta, 61, 1462 (1978).

8)	P. Delhaes, J. -P. Manceau, C. Coulon, S. Flandrois, B. Hilti, C. W. Mayer, in Proceedings of the International Conference on Quasi-One-Dimensional Conductors, Dubrovnik, Yugoslavia, 1978, S. Barisic, J. R. Cooper, A. Bjelis, B. Leontic, Eds., Lecture Notes in Physics, Vol. 96, Springer-Verlag, Berlin (1979) P. 324.

9)	L. I. Buravov, A. I. Kotov, M. L. Khidekel’, I. F. Shchegolev, E. B. Yagubskii, Izv. Acad. Nauk SSSR Ser. Khim., 1976, 475.

10)	S. P. Zolotukin, V. F. Kaminskii, A. I. Kotov, R. B. Lyubovskii, R. P. Shibaeva, I. F. Shchegolev, E. B. Yagubskii, Pis’ma Z. Eksp. Teor. Fiz., 25, 480 (1977).

TTeT	1)

X or Acceptor	D:X(or A)	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

Br	2:1	1~2		2)	2)

Cl	2:1	1~2		3)

I				3)

TCNQ	1:2	0.1~1 (p)		3)

CuCl2	2:1	0.1~1 (p)		3)

CuBr2	2:1	0.1~1 (p)		3)

References

1) 	D. J. Sandman, J. C. Stark, B. M. Foxman, Organometallics, 1, 739 (1982).

2)	R. Kato, H. Kobayashi, A. Kobayashi, Physica B+C, 143, 304 (1986).

3)	E. B. Yagubskii, Izv. Akad. Nauk. SSSR, Ser. Khim., 1432 (1981).

DSeDTeT	1)

X or Acceptor	D:X(or A)	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

Br	2:1	3E-2 (s)	I(0.013 eV)	2)	2)

References

1)	K. A. Balodis, R. S. Medne, O. Ya. Neidland, Zh. Org. Khim., 20, 891 (1984).

2)	R. Kato, H. Kobayashi, A. Kobayashi, Physica B+C, 143, 304 (1986).

2,3-DMTTeA	1)

X or Acceptor	D:X(or A)	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

ClO4	3:2	7.1E-3 (s)	I(0.16 eV)	2)	2)

BF4	3:2	9.7E-3 (s)	I(0.17 eV)	2)	2)

ReO4	3:2	5.5E-3 (s)	I(0.16 eV)	2)	2)

PF6	5:1	5.6E-2 (s)	I(0.077 eV)	2)	2)

AsF6	5:1	1.2E-1 (s)	I(0.068 eV)	2)	2)

Br	2:1	1300 (s)	I(0.010 eV)	2)	2)

References

1)	K. Takimiya, Y. Aso, T. Otsubo, F. Ogura, Bull. Chem. Soc. Jpn, 64, 2091 (1991).

2)	M. Nakata, A. Kobayashi, T. Saito, H. Kobayashi, K. Takimiya, T. Otsubo, F. Ogura, Chem. Commun., 593 (1997).

TMTTeN	1)

X or Acceptor	D:X(or A)	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

Au(CN)2	2:1	500~1000 (s)	metal	2)	2)

Ag(CN)2	2:1	500~1000 (s)	metal	2)	2)	2)

references

1)	T. Otusbo, N. Sukenobe, Y. Aso, F. Ogura, Chem. Lett., 315 (1987).

2)	T. Otusbo, N. Sukenobe, Y. Aso, F. Ogura, Synth. Met., 27, B509 (1988).

(phenyl)4BTP	1)

X or Acceptor	D:X(or A)	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

I3 and I5	1:0.36:0.40	2(s)	165 K	2),4)	3)

I3	1:0.76	120(s)	 	2)	3)

I3	1:2.28	250(s)	 	4)	4)

I	1:3.3-3.45	2(s)	 	4)	4)

references

1)	C. Fabre, R. Fugnitto and H. Strzelecka, C. R. Acad. Sci. Paris, Serie C, 282, 175 (1976).

2)	L. C. Isett, G. A. Reynolds, E. M. Schneider, J. H. Perlstein, Solid State Commun., 30, 1 (1979).

3)	H. R. Luss, D.L.Smith, Acta. Cryst., B36, 1580 (1980)

4)	D. Chasseau, J. Gaultier, C. Hauw, S. lefrant, J.Rivory, E. Rzepka, H. Strzelecka, Solid State Commun., 34, 873 (1980).

(phenyl)4BSeP	1)

X or Acceptor	D:X(or A)	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

DDQ	1:1	3E-3(p)	 	1)

references

1)	M. Devaud, Tetrahedron Lett., 22, 2771 (1981).

(tert-butyl)4BTeP	1)

X or Acceptor	D:X(or A)	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

ClO4	2:3	4E-4(p)	 	1)

references

1)	M. R. Detty, B. J. Murray, J. H. Perlstein, Tetrahedron Lett., 24, 539 (1983).

(phenyl)4BTeP	1)

X or Acceptor	D:X(or A)	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

ClO4	2:3	1E-4(p)	 	1)

references

1)	M. R. Detty, B. J. Murray, J. H. Perlstein, Tetrahedron Lett., 24, 539 (1983).

(methyl)4BTeP	1)

X or Acceptor	D:X(or A)	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

BF4	2:3	1E-4(p)	 	1)

references

1)	M. R. Detty, B. J. Murray, J. H. Perlstein, Tetrahedron Lett., 24, 539 (1983).

3,10-DTPR	1)

X or Acceptor	D:X(or A)	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

I	1:2.2	3E-2(p)		1)

references

1)	K. Nakasuji, H. Kubota, T. Kotani, I. Murata, G. Saito, T. Enoki, K. Imaeda, H. Inokuchi, M. Honda, C. Katayama, J. Tanaka, J. Am. Chem. Soc., 108, 3460 (1986).

Ph2DTPR	1)

X or Acceptor	D:X(or A)	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

I	1:1.8	1E-2(p)		1)

references

1)	K. Nakasuji, H. Kubota, T. Kotani, I. Murata, G. Saito, T. Enoki, K. Imaeda, H. Inokuchi, M. Honda, C. Katayama, J. Tanaka, J. Am. Chem. Soc., 108, 3460 (1986).

DTPY	 1)

X or Acceptor	D:X(or A)	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

TCNQ	1:1	4(p)	4K	1)	2)

THBTCNQ	1:1	0.4(p)	-	1)

DHBTCNQ	1:1	0.3(p)	-	1)

I 	1:3	6E-2(p)	-	1)

references

1)	K. Nakasuji, H. Kubota, T. Kotani, I. Murata, G. Saito, T. Enoki, K. Imaeda, H. Inokuchi, M. Honda, C. Katayama, J. Tanaka, J. Am. Chem. Soc., 108, 3460 (1986).

2)	N. Thorup, G. Rindorf, C. S. Jacobsen, K. Bechgaard, I. Ohannsen, K. Mortensen, Mol. Cryst., Liq. Cryst., 120, 349 (1985).

Ph2DTPY	1)

X or Acceptor	D:X(or A)	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

DDQ	1:0.75	0.5(p)		1)

references

1)	K. Nakasuji, H. Kubota, T. Kotani, I. Murata, G. Saito, T. Enoki, K. Imaeda, H. Inokuchi, M. Honda, C. Katayama, J. Tanaka, J. Am. Chem. Soc., 108, 3460 (1986).

MTDTPY	1)

X or Acceptor	D:X(or A)	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

TCNQ (α)	1:1	3.4E-6(s)	I(0.26eV)	1)	1)

TCNQ (β)	1:1	110 (s)	110K	1)	1)

CHL	1:1	140(s)	240K	1)	1)

BRL	1:1	230(s)	125K	1)

FLL	1:1	18(s)	I(0.13eV)	1)

DDQ	1:1	6.3E-2(p)		1)

PF6	1:0.67	43(s)	I(0.056eV)	2),3)	2)

I	1:2.2	13(s)	I	1)

references

1)	K. Nakasuji, M. Sasaki, T. Kotani, I. Murata, T. Enoki, K. Imaeda, H. Inokuchi, A. Kawamoto, J. Tanaka, J. Am. Chem. Soc., 109, 6970 (1987).

2)	A. Kawamoto, J. Tanaka, A. Oda, H. Mizumura, I. Murata, K. Nakasuji, Bull. Chem. Soc. Jpn., 63, 2137 (1990).

3)	A. Kawamoto, J. Tanaka, M. Sasaki, I. Murata, K. Nakasuji, Bull. Chem. Soc. Jpn., 63, 2147 (1990).

MSDTPY	1)

X or Acceptor	D:X(or A)	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

AsF6	1:0.67	36(s)	I	1)	1)

Au(CN)2	1:1	0.15		1)	1)

references

1)	A. Kawamoto, J. Tanaka, A. Oda, H. Mizumura, I. Murata, K. Nakasuji, Bull. Chem. Soc. Jpn., 63, 2137 (1990).

ETDTPY	1)

X or Acceptor	D:X(or A)	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

I	1:2.3	42(s)	I	2)

references

1)	K. Nakasuji, M. Sasaki, T. Kotani, I. Murata, T. Enoki, K. Imaeda, H. Inokuchi, A. Kawamoto, J. Tanaka, J. Am. Chem. Soc., 109, 6970 (1987).

2)	A. Kawamoto, J. Tanaka, A. Oda, H. Mizumura, I. Murata, K. Nakasuji, Bull. Chem. Soc. Jpn., 63, 2137 (1990).

1,7-DTPR	1)

X or Acceptor	D:X(or A)	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

TCNQ	1:0.5	7.7E-1(p)	I(0.02eV)	1)

DDQ	1:1	1.4E-6(p)	I(0.14eV)	1)

I	1:3.5	0.4E-6(p)	I(0.09eV)	1)

NO3	?	0.07(s)	I(0.07eV)	1)

references

1)	K. Nakasuji, A. Oda, I. Murata, K. Imaeda, H. Inokuchi, J. Chem. Soc., Chem. Commun., 1553 (1989).

3,9-DTPR	1)

X or Acceptor	D:X(or A)	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

I	?	7(s)		1)

references

1)	K. Nakasuji, A. Oda, J. Toyoda, I. Murata, J. Chem. Soc., Chem. Commun., 366 (1990).

DMTTA	1)

X or Acceptor	D:X(or A)	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

NO3	1:1	4.4(s)	I(0.065eV)	1)

BF4	1:1	7.0(s)	I(0.063eV)	1)

ClO4	1:1	5.0E-1(s)	I(0.072eV)	1)	1)

PF6	2:1	1.2E-1(s)	I(0.072eV)	1)	1)

AsF6	2:1	1.9E-1(s)	I(0.079eV)	1)

Br	1:1	3.2E-3(p)	I(0.106eV)	1)

references

1)	K. Takimiya, A. Ohnishi, Y. Aso, T. Otsubo, F. Ogura, K. Kawabata, K. Tanaka, M. Mizutani, Bull. Chem. Soc. Jpn., 67, 766 (1994).

Pt(bqd)2	1)

X or Acceptor	D:X(or A)	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

3.3E-3 (s、単成分）	I (0.25 eV)	2)

references

1)	M. Megnamisi-Belombe, Dissertation, Heidelberg, 1974, and "Diplomarbeit" (M. S. Thesis), Heidelberg, 1972.

2)	M. Megnamisi-Belombe, J. Solid State Chem., 22, 151 (1977).

Ni(bqd)2	1)

X or Acceptor	D:X(or A)	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

I	1:0.52:0.32(Me)	1.1E-5 (s)	I (0.54 eV)	1)	1)

references

1)	L. D. Brown, D. W. Kalina, M. S. McClure, S. Schutz, S. L. Ruby, J. A. Ibers, C. R. Kannewurf, T. J. Marks, J. Am.Chem. Soc., 101, 2937 (1979).

Pd(bqd)2	1)

X or Acceptor	D:X(or A)	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

I	1:0.5:0.52(Cl2)	8.1E-3 (s)	I (0.22 eV)	1)	1)

references

1)	L. D. Brown, D. W. Kalina, M. S. McClure, S. Schutz, S. L. Ruby, J. A. Ibers, C. R. Kannewurf, T. J. Marks, J. Am.Chem. Soc., 101, 2937 (1979).

Ni(dpg)2	1)

X or Acceptor	D:X(or A)	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

I	1:1	1.1E-1 (s)	I (0.19 eV)	2)	2)

references

1)	J. S. Miller, C. H. Griffiths, J. Am. Chem. Soc., 99, 749 (1977).

2)	M. Cowie, A. Gleizes, G. W. Grynkewich, D. W. Kalina, M. S. McClure, R. P. Scaringe, R. C. Teitelbaum, S. L. Ruby, J. A. Ibers, C. R. Kannewurf, T. J. Marks, J. Am. Chem. Soc., 99, 2921 (1977).

Pd(dpg)2	1)

X or Acceptor	D:X(or A)	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

I	1:1	4.7E-3 (s)	I (0.54 eV)	2)

references

1)	L. F. Mehne, B. B. Wayland, Inorg. Chem., 14, 881 (1975).

2)	M. Cowie, A. Gleizes, G. W. Grynkewich, D. W. Kalina, M. S. McClure, R. P. Scaringe, R. C. Teitelbaum, S. L. Ruby, J. A. Ibers, C. R. Kannewurf, T. J. Marks, J. Am. Chem. Soc., 99, 2921 (1977).

Pt(dag)2	1)

X or Acceptor	D:X(or A)	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

TCNQ	1:1	1E-3 (p)	I	2)	2)

references

1)	H. Endres, L. Schlicksupp, Acta Cryst., B35, 3035 (1979).

2)	H. Endres, Angew. Chem. Suppl., 1982, 1309.

Pd(Hedag)(H2edag)	1),2)

X or Acceptor	D:X(or A)	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

TCNQ	1:1	90 (s)	~200 K	3)	3)

TCNQ	1:1	~100 (s)	125, 175 K	4),5)

references

1)	H. Endres, L. Schlicksupp, Acta Cryst., B35, 3035 (1979).

2)	D. Yoshida, H. Kitagawa, T. Mitani, T. Itoh, K. Nakasuji, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 285, 257 (1996).

3)	T. Itoh, J Toyoda, M. Tadokoro, H. Kitagawa, T. Mitani, K. Nakasuji, Chem. Lett., 41 (1995).

4)	H. Kitagawa, T. Mitani, T. Itoh, J. Toyoda, K. Nakasuji, Syn. Met., 71, 1919 (1995).

5)	T. Mitani, H. Kitagawa, K. Morii, D. Yoshida, K. Sakai, T. Itoh, K. Nakasuji, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 285, 249 (1996).

Ni(H2dag)(Hdag)

X or Acceptor	D:X(or A)	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

TCNQ	1:1	~1E-1 (s)	300 K	1)

references

1)	T. Mitani, H. Kitagawa, H. Okamoto, K. Nakasuji, J. Toyoda, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 216, 73 (1992).

Pd(H2dag)(Hdag)

X or Acceptor	D:X(or A)	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

TCNQ	1:1	~10 (s)	~250 K	1),2)

references

1)	H. Kitagawa, T. Mitani, J. Toyoda, K. Nakasuji, H. Okamoto, M. Yamashita, Syn. Met., 55-57, 1783 (1993).

2)	H. Kitagawa, H. Okamoto, T. Mitani, M. Yamashita, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 228, 155 (1993).

Pt(H2dag)(Hdag)

X or Acceptor	D:X(or A)	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

TCNQ	1:1	~1E-1 (s)	~250 K	1),2),3)

references

1)	T. Mitani, H. Kitagawa, H. Okamoto, K. Nakasuji, J. Toyoda, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 216, 73 (1992).

2)	H. Kitagawa, T. Mitani, J. Toyoda, K. Nakasuji, H. Okamoto, M. Yamashita, Syn. Met., 55-57, 1783 (1993).

3)	H. Kitagawa, H. Okamoto, T. Mitani, M. Yamashita, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 228, 155 (1993).

Ni(TBP)	1)

X or Acceptor	D:X(or A)	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

I	1:1	330 (s)	120 K	1)	1)	1)

references

1)	J. Martinsen, L. J. Pace, T. E. Phillips, B. M. Hoffman, J. A. Ibers, J. Am. Chem. Soc., 104, 83 (1982).

Ni(tmp)	1)

X or Acceptor	D:X(or A)	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

I	1:1	270 (s)	115 K	2)	2)	2)

ReO4	2:1	115 (s)	I(0.12eV)	3)	3)	3)

PF6	2:1	150 (s)	205 K	4)	4)	4)

references

1)	A. Ulman, J. Gallucci, D. Fisher, and J. A. Ibers, J. Am. Chem. Soc., 102, 6852 (1980).

2)	L. J. Pace, J. Martinsen, A. Ulman, B. M. Hoffman, J. A. Ibers, J. Am. Chem. Soc., 105, 2612 (1983).

3)	T. P. Newcomb, M. R. Godfrey, B. M. Hoffman, J. A. Ibers, Inorg. Chem., 29, 223 (1990).

4)	T. P. Newcomb, M. R. Godfrey, B. M. Hoffman, J. A. Ibers, J. Am. Chem. Soc., 111, 7078 (1989).

Ni(OMTBP)	1)

X or Acceptor	D:X(or A)	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

I	1:1.08	16 (s)	300 K	1),2)	1),2)	1),2)

I	1:2.9	3 (s)	340 K	1),2)	1),2)	1),2)

references

1)	T. E. Phillips, R. P. Scaringe, B. M. Hoffman, J. A. Ibers, J. Am. Chem. Soc., 102, 3435 (1980).

2)	T. E. Phillips, B. M. Hoffman, J. Am. Chem. Soc., 99, 7734 (1977)

CuPc

X or Acceptor	D:X(or A)	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

I	1:1.71	4.2 (p)	I(0.021eV)	1)

Br	1:x	4.0E-3 (s)	I(0.1,0.05eV)	2)

references

1)	J. L. Petersen, C. S. Schramm, D. R. Stojakovic, B. M. Hoffman and T. J. Marks, J. Am. Chem. Soc., 99, 286 (1977).

2)	Y. Yamamoto, K. Yoshino and Y. Inuishi, J. Phys. Soc. Jpn., 47, 1887 (1979).

PtPc

X or Acceptor	D:X(or A)	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

I	1:0.93	2.4 (p)	I(0.016eV)	1)

AsF6	1:x	100~1000 (s)		2)	2)

ClO4	2:1	100~1000 (s)		2)	2)

references

1)	J. L. Petersen, C. S. Schramm, D. R. Stojakovic, B. M. Hoffman and T. J. Marks, J. Am. Chem. Soc., 99, 286 (1977).

2)	H. Yamakado, K. Yakushi, N. Kosugi, H. Kuroda, A. Kawamoto, J. Tanaka, T. Sugano, M. Kinoshita, S. Hino, Bull. Chem. Soc. Jpn., 62, 2267 (1989).

H2Pc

X or Acceptor	D:X(or A)	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

I	1:2.20	2.3 (p)	I(0.040eV)	1)

I	1:1	700 (s)		2)	2)

references

1)	J. L. Petersen, C. S. Schramm, D. R. Stojakovic, B. M. Hoffman and T. J. Marks, J. Am. Chem. Soc., 99, 286 (1977).

2)	T. Inabe, T. J. Marks, R. L. Burton, j. W. Lyding, W. J. McCarthy, C. R. Kannewurf, G. M. Reisner and F. H. Herbstein, Solid State Commun., 54, 501 (1985).

NiPc

X or Acceptor	D:X(or A)	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

I	1:0.56	0.7 (p)	I(0.024eV)	1)

I	1:1	0.7 (p)	I(0.036eV)	1)

I	1:1	550 (s)	52K	2)	2)

I	1:1.74	0.8 (p)	0.021eV	1)

ClO4	1:0.42	700 (s)		3)	3)

Br	1:1	100 (s)		4)	4)	4)

BF4	1:0.33	1000 (s)	~80 K	5)	5)

AsF6	2:1	70~700 (s)		6)	7)	7)

SbF6	2:1	10~200 (s)		7)	7)	7)

references

1)	J. L. Petersen, C. S. Schramm, D. R. Stojakovic, B. M. Hoffman and T. J. Marks, J. Am. Chem. Soc., 99, 286 (1977).

2)	C. J. Schramm, R. P. Djordje, D. R. Stojakovic, B. M. Hoffman, J. A. Ibers and T. J. Marks, J. Am. Chem. Soc., 102, 6702 (1980).

3)	M. Almeida, M. G. Kanatzidis, L. M. Tonge, T. J. Marks, H. O. Marcy, W. J. McCarthy and C. R. Kannewurf, Solid State Commun., 63, 457 (1987).

4)	S. M. Palmer, J. L. Stanton, B. M. Hoffman, and J. A. Ibers, Inorg. Chem., 25, 2296 (1986).

5)	T. Inabe, S. Nakamura, W.-B. Liang, T. J. Marks, R. L. Burton, C. R. Kannewurf, J. Am. Chem. Soc., 107, 7224 (1985).

6)	K. Yakushi, M. Sakuda, I. Hamada, H. Kuroda, A. Kawamoto, J. Tanaka, T. Sugano, M. Kinoshita, Synth. Metals, 19, 769 (1987).

7)	K. Yakushi, H. Yamakado, M. Yoshitake, N. Kosugi, H. Kuroda, T. Sugano, M. Kinoshita, A. Kawamoto, J. Tanaka, Bull. Chem. Soc. Jpn., 62, 687 (1989).

CoPc

X or Acceptor	D:X(or A)	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

I	1:0.60	0.1 (p)	I(0.065eV)	1)

I	1:1	0.06 (p)	I(0.082eV)	1)

I	1:1	50 (s)	I	2)	2)

AsF6	2:1	100 (s)	I	3)	3)

references

1)	J. L. Petersen, C. S. Schramm, D. R. Stojakovic, B. M. Hoffman and T. J. Marks, J. Am. Chem. Soc., 99, 286 (1977).

2)	J. Martinsen, J. L. Santon, R. L. Greene, J. Tanaka, B. M. Hoffman, and J. A. Ibers, J. Am. Chem. Soc., 107, 6915 (1985).

3)	H. Yamakado, T. Ida, A. Ugawa, K. Yakushi, K. Awaga, Y. Maruyama, K. Imaeda, H. Inokuchi, Synth. Metals, 62, 169 (1994).

FePc

X or Acceptor	D:X(or A)	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

I	1:1.93	4E-3 (p)	I(0.127eV)	1)

I	1:2.74	2E-3 (p)	I(0.070eV)	1)

I	1:3.85	1E-4 (p)	I(0.254eV)	1)

I	1:1	20 (s)		2)

references

1)	J. L. Petersen, C. S. Schramm, D. R. Stojakovic, B. M. Hoffman and T. J. Marks, J. Am. Chem. Soc., 99, 286 (1977).

2)	S. M. Palmer, J. L. Stanton, N. K. Jaggi, B. M. Hoffman, J. A. Ibers and L. H. Schwartz, Inorg. Chem., 24, 2040 (1985).

Co(Pc)(CN)2

(solvent)	Pc:solvent	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

(CHBr3)	1:2	1E-2 (s)	I(0.042eV)	1)

(CHCl3)	1:2	1E-1 (s)	I(0.087eV)	2)	2)

(H2O)	1:2	1 (s)	I(0.06-0.11eV)	2),3)	3)

references

1)	K. Morimoto and T. Inabe, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 284, 291 (1996).

2)	 K. Morimoto and T. Inabe, J. Mater. Chem., 5, 1749 (1996).

3)	T. Inabe and Y. Maruyama, Bull. Chem. Soc. Jpn., 63, 2273 (1990).

[Co(Pc)(CN)2]–

Cation	C:Pc	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

K	1:2:5(CH3CN)	>10 (s)	I	1)	1)

Ph4P	1:2	120 (s)		2)	2)

PXX	1:1	160 (s)	~100 K	3)

references

1)	T. Inabe and Y. Maruyama, Bull. Chem. Soc. Jpn., 63, 2273 (1990).

2)	H. Hasegawa, T. Naito, T. Inabe, T. Akutagawa and T. Nakamura, J. Mater. Chem., 8, 1567-1570 (1998).

3)	S. Takano, T. Naito, T. Inabe, Chem. Lett., 1249 (1998).

Pc2Nd	1)

Cation	C:Pc2	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

H	1:1	5.3E-4 (p)	I(0.12eV)	2)

references

1)	I. S. Kirin, P. N. Moskalev and Y. A. Makashev, Russ. J. Inorg. Chem., 10, 1065 (1965).

2)	M. Yamana, M. Tsutsui and J. S. Ham, J. Chem. Phys., 76, 2761 (1982).

Pc2Gd	1)

Cation	C:Pc2	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

H	1:1	5.4E-4 (p)	I(0.10eV)	2)

references

1)	I. S. Kirin, P. N. Moskalev and Y. A. Makashev, Russ. J. Inorg. Chem., 10, 1065 (1965).

2)	M. Yamana, M. Tsutsui and J. S. Ham, J. Chem. Phys., 76, 2761 (1982).

Pc2Lu	1)

(solvent)	Pc2:solvent	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

5.3E-5 (s)	I(0.13eV)	2)	2)

(CH2Cl2)	1:1	6 E-5 (s)	I(0.32eV)	2)	2)

references

1)	I. S. Kirin, P. N. Moskalev and Y. A. Makashev, Russ. J. Inorg. Chem., 10, 1065 (1965).

2)	P. Turek, M. Moussavi, J.-J. Andre and G. Fillion, J. Phys. Colloq., 49, 833 (1988).

TPTAPH2	1)

X	D:X	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

I	1:0.26	1E-8 (p)		1)

references

1)	A. W. Snow and T. R. Price, Synth. Met., 9, 329 (1984).

(PcOs)2	1)

Cation	C:Pc2	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

1E-5 (p)		2)		2)

references

1)	M.  Hanack, A. Gul and  L. R. Subramanian, Inorg. Chem., 31, 1542 (1991).

2)	R. Caminiti, M. P. Donzello, C. Ercolani, and C. Sadun, Inorg. Chem.,37, 4210 (1998).

Zn(OBPc)	1)

X	D:X	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

I2	1:1.25	3.6E-6 (p)		1)

references

1)	D. Wohrle and V. Schmidt, J. Chem. Soc. Dalton Trans., 549 (1988).

Cu(TCrPc)	1)

Cation	C:Pc2	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

K	1:1	1E-5(453K) 	I(1.33eV)	1)

Rb	1:1	3E-4(453K)	I(1.02eV)	1)

Cs	1:1	7E-5(453K)	I(1.09eV)	1)

references

1)	O. E. Sielcken, J. Schram, R. J. M. Nolte, J. Schoonman and W. Drenth, J. Chem. Soc. Chem. Commun., 108 (1988).

[M(Pc)Cl2](M=Fe,Cr,Co)	1)

Cation	C:Pc2	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

1E-2~1E-3        	I(0.13(5)eV)	21)	1)

references

1)	B. Moubaraki, M. Ley and D. Benlian, Acta Cryst. C46,379 (1990).

NTO	1)

Cation or Donor	C(or D):A	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

Li	?	2.5E–3 (p)	I(0.10 eV)	2)

K	1:1	5E–6 (p)	I(0.36 eV)	2)

TTF	1:1	5 (p)	I(0.07 eV)	2)

references

1)	K. Zhan, P. Ochwat, Justus Liebigs Ann. Chem., 462, 72 (1928).

2)	H. Asahi, T. Inabe, Chem. Mater., 6, 1875 (1994).

DClNTO	1)

Cation or Donor	C(or D):A	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

Li	?	2E–5 (p)	I(0.24 eV)	1)

K	1:1	1E–5 (p)	I(0.49 eV)	1)

TTF	1:1	5E-6 (p)	I(0.32 eV)	1)

references

1)	H. Asahi, T. Inabe, Chem. Mater., 6, 1875 (1994).

ATO	1)

Cation or Donor	C(or D):A	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

Li	?	3E–5 (p)	I(0.23 eV)	1)

Na	?	5E–5 (p)	I(0.23 eV)	1)

K	1:1	1E–7 (p)	I(0.61 eV)	1)

Rb	1:1	5E–8 (p)	I(0.53 eV)	1)

Cs	1:1	1E–7 (p)	I(0.48 eV)	1)

TTF	1:1	1E-6 (s)	I(0.40 eV)	1)	1)

TMTTF	1:1	5E-7 (p)	I(0.43 eV)	1)

references

1)	H. Asahi, T. Inabe, Chem. Mater., 6, 1875 (1994).

DClATO	1)

Cation or Donor	C(or D):A	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

Li	?	5E–6 (p)	I(0.44 eV)	1)

K	1:1	1E–6 (p)	I(0.50 eV)	1)

TTF	1:1	2 (p)	I(0.10 eV)	1)

TMTTF	4:5	2E-2 (p)	I(0.08 eV)	1)

references

1)	H. Asahi, T. Inabe, Chem. Mater., 6, 1875 (1994).

DPT	1)

Cation or Donor	C(or D):A	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

Li	1:1	≫1 (p)		2)	2)

Li	1:2	1E–4 (p)		2)	2)

references

1)	L. I. Smith, F. L. Austin, J. Am. Chem. Soc., 64, 528 (1942).

2)	L. L. Miller, T. H. Jozefiak, Synth. Met., 27, 431 (1988).

OCNAQ	1)

Cation or Donor	C(or D):A	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

Et4N	1:1	4E–4 (s)	I(0.22 eV)	1)	1)

Et4N	2:1	1E–7 (s)	I	1)	1)

TTT	3:2:2(Cl2)	5E-2 (s)	I	2)

TTT	2:1:1(DMF)	50 (s)	250 K	2)	2)

TTF	1:1	1E-2 (s)	I(0.15 eV)	2)

TTF	2:1	20 (s)	43 K	2)	2)

TMTTF	1:1	1E-3 (s)	I(0.14 eV)	2)

references

1)	T. Mitsuhashi, M. Goto, K. Honda, Y. Maruyama, T. Inabe, T. Sugawara, T. Watanabe, Bull. Chem. Soc. Jpn.,., 61, 261 (1988).

2)	T. Inabe, T. Mitsuhashi, Y. Maruyama, Bull. Chem. Soc. Jpn.,., 61, 4215 (1988).

Ni(mnt)2	1)

Cation or Donor	C(or D):A	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

pet	3:2	6.7(s)	I(0.168eV)	2)	2)	2)

BDNT	2:1	0.5(p)	I(0.06eV)	3)

Na	1:1	1E-5(s)	I(260meV)	5)

K	1:1	1E-6(s)	I(345meV)	5)

NH4	1:1	4E-2(s)	I(64meV)	5),7)	4),7)	7)

Rb	1:1	E-5(p)	I(190meV)	5)

Cs	1:1	6E-4(p)	I(193meV)	5)

Per	2:1	50(s)	I(102meV)	6),8)

references

1)	A. Davison, N. Edelstein, R. H. Holm, A. H. Maki, Inorg. Chem., 2, 1227 (1963).

2)	J. Morgado, I. C. Santos, L. F. Veiros, R. T. Henriques, M. T. Duarte, M. Almeida, L. Alcacer, J. Mater. Chem., 7, 2387 (1997).

3)	M. Uruichi, K. Yakushi, Y. Yamashita, J. Qin, J. Mater.Chem., 8, 141 (1998).

4)	P. I. Clemenson, A. E. Underhill, M. B. Hursthouse, R. E. Short, G. J. Ashwell, I. M. Sandy, M. I. Jones, C. Jacobsen, K. Carneiro, Synth. Met., 17, 579 (1987).

5)	A. E. Underhill, P. I. Clemenson, Physica, 143B, 316 (1986).

6)	P. I. Clemenson, Coord. Chem. Rev., 106, 171 (1990).

7)	P. I. Clemenson, A. E. Underhill, M. B. Hursthouse, R. L. Short, J. Chem. Soc. Dalton Trans., 1988, 1689

8)	L. Alcacer, A. H. Maki, J. Phys. Chem., 78, 215 (1974).

Pd(mnt)2 	1)

Cation or Donor	C(or D):A	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

BDNT	1:1	1.3(p)	I(0.043eV)	2)

Cs	2:1	5(s)	 	3)

Na	1:1	7E-2(p)	I(60meV)	4),5)

K	1:1	0.5E-1(s)	I(159meV)	4),5)

NH4	1:1	6.7E-3(s)	I(213meV)	4),5)

Rb	1:1	1.4E-1(s)	I	4),5)

Cs	0.83:1	2-11(s)	I(50meV)	4),5)	4),5)

Cs	1:1	5(s)	I	6)	6)

Per	2:1	7E-2(p)	I(168meV)	5),7)

references

1)	A. Davison, N. Edelstein, R. H. Holm, A. H. Maki, Inorg. Chem., 2, 1227 (1963).

2)	M. Uruichi, K. Yakushi, Y. Yamashita, J. Qin, J. Mater.Chem., 8, 141 (1998).

3)	P. I. Clemenson, A. E. Underhill, M. B. Hursthouse, R. E. Short, G. J. Ashwell, I. M. Sandy, M. I. Jones, C. Jacobsen, K. Carneiro, Synth. Met., 17, 579 (1987).

4)	A. E. Underhill, P. I. Clemenson, Physica, 143B, 316 (1986).

5)	P. I. Clemenson, Coord. Chem. Rev., 106, 171 (1990).

6)	I. D. Parker, R. H. Friend, P. I. Clemenson, A. E. Underhill, Nature, 324, 547 (1986).

7)	L. Alcacer, A. H. Maki, J. Phys. Chem., 78, 215 (1974).

Au(mnt)2	1)

Cation or Donor	C(or D):A	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

BDNT	1:1	0.4(p)	I(0.05eV)	2)	2)

BDNT	1:2	1E-2(p)	I(0.1eV)	2)	2)

BDNT	1:2	1E-7(s)	I(0.19eV)	2)	2)

references

1)	A. Davison, N. Edelstein, R. H. Holm, A. H. Maki, Inorg. Chem., 2, 1227 (1963).

2)	M. Uruichi, K. Yakushi, Y. Yamashita, J. Qin, J. Mater.Chem., 8, 141 (1998).

Pt(mnt)2	1)

Cation or Donor	C(or D):A	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

BDNT	1:1	2.5(p)	I(0.036eV)	2)

[H3O]x[NH4]1-x	x:1-x:1	1E-5(s)	I(405meV)	3)	3)	3)

Li	0.75:1	30(s)	100K	4)

Li	0.82:1	100(s)	215K	8)	 	8)

Na	1:1	3.7E-5(p)	I(88meV)	5),6)

K	1:1	5.9E-6(p)	I(410meV)	5),6)

NH4	1:1	1E-5(s)	I(309meV)	5),6)

Rb	1:1	2.5E-5(s)	I(300meV)	6),7)

Cs	1:1	1.8E-1(p)	I(192meV)	5),6)

Per	2:1	300-400(s)	 	6),9)

references

1)	A. Davison, N. Edelstein, R. H. Holm, A. H. Maki, Inorg. Chem., 2, 1227 (1963).

2)	M. Uruichi, K. Yakushi, Y. Yamashita, J. Qin, J. Mater.Chem., 8, 141 (1998).

3)	P. I. Clemenson, A. E. Underhill, M. B. Hursthouse, R. L. Short, J. Chem. Soc. Dalton Trans., 1989, 61

4)	A. E. Underhill, M. M. Ahmad, J. Chem. Soc., Chem. Commun., 1981, 67

5)	A. E. Underhill, P. I. Clemenson, Physica, 143B, 316 (1986).

6)	P. I. Clemenson, Coord. Chem. Rev., 106, 171 (1990).

7)	M. M. Ahmad, D. J. Turner, A. E. Underhill, A. Kobayashi, Y. Sasaki, H. Kobayashi, J. Chem. Soc. Dalton Trans., 1984, 1759

8)	M. M. Ahmad, D. J. Turner, A. E. Underhill, Phys. Rev. B, 29, 4796 (1984).

9)	R. T. Heinriques, L. Alcacer, M. Almeida, S. Tomic, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 120, 237 (1985).

Co(mnt)2	1)

Cation or Donor	C(or D):A	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

(Per)(CH2Cl2)	1:1:0.5	60 (s)	I(0.15eV)	2)	2)	2)

Per	2:1	200(s)	73K	3)	3)	3)

references

1)	A. Davison, N. Edelstein, R. H. Holm, A. H. Maki, Inorg. Chem., 2, 1227 (1963).

2)	V. Gama, R. T. Henriques, G. Bonfait, M. Almeida, A. Meetama, S. van Smaalen, J. L. de Boer, J. Am. Chem. Soc., 144, 1986 (1992).

3)	V. Gama, R. T. Henriqews, G. Bonfait, L. C. Pereira, J. C. Waerenborgh, I. C. Santos, M. T. Duarte, J. M. P. Cabral, M. Almeida, Inorg. Chem., 31, 2598 (1992).

Fe(mnt)2

Cation or Donor	C(or D):A	RT(S cm–1)（試料形状）	TM-I	ref	構造ref	磁性ref

per	2:1	200(s)	58K	1)	1)	1)

references

1)	V. Gama, R. T. Henriqews, G. Bonfait, L. C. Pereira, J. C. Waerenborgh, I. C. Santos, M. T. Duarte, J. M. P. Cabral, M. Almeida, Inorg. Chem., 31, 2598 (1992).