-(ET)2X

K. Kanoda et al. Hyperfine Interactions 104, 235 (1997)

コメント：  1)-(ET)2Xの粉末試料、2)静磁化率、3) コアの反磁性を補正済み、

N. Toyota et al, Physica C 178, 339 (1991)

コメント：  1) -(ET)2Cu(NCS)2の単結晶、2)静磁化率の結晶軸方向依存性、3) 左目盛り:静磁化率の生データ、右目盛り:コアの反磁性を補正後の値

T. Nakamura et al. J. Phys. Soc. Jpn. 63, 4110 (1994)

コメント：  1)-(ET)2Xの単結晶試料、2) ESRで決めたスピン磁化率、3) (-(ET)2Cu2 (CN)３は2つある同型物質の内で常圧で超伝導転移する方の物質

-(ET)4Hg2.89Br8 			-(ET)4Hg2.78Cl8

A.V. Skripov et al.,  JETP Lett. 49, 265 (1989).	     	J. Phys. France 49, 653 (1988).

左図コメント： 1)多結晶試料の静磁化率、2)ET１モル当たりの磁化率であることに注意、3)コアの反磁性磁化率(ET１モル当たり)を-2.87×10-4 emu/moleとして補正。

右図コメント： 1) ○は静磁化率、コアの反磁性補正済み、2) • はESRで決めたスピン磁化率、ただし250Kで静磁化率と一致するように規格化されている。