| Material | property | SF/SB [%] | me/mc | Comments | Fermi Surface Drawing | reference |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (TMTSF)2PF6 | Tc=0.9K (>12kbar) |  |  | 左図はAsF6塩のバンド計算結果を全体の代表として載せたもの [P. M. Grant et al., J. Physique 44 (1983) C3-847] 磁場誘起SDW状態において、AMRO、量子振動 (Rapid Oscillation)が見出されているが、古典的なモデルで説明が付くものではなく、解釈に決着が付いているとは言い難い状態である。超伝導体のみ物質名と転移点を列挙した。 |  | [1-47] |
| (TMTSF)2SbF6 | Tc=0.38K (> 10.5kbar) |  |  |  |  |  |
| (TMTSF)2TaF6 | Tc=11K (>11kbar) |  |  |  |  |  |
| (TMTSF)2ClO4 | Tc=1.4K |  |  |  |  |  |
| (TMTSF)2ASF6 | Tc=1.1K (>11kbar) |  |  |  |  |  |
| (TMTSF)2FSO3 | Tｃ～3K (>5kbar) |  |  |  |  |  |
| (TMTSF)2ReO4 | Tc=1.2K |  |  |  |  |  |
| Material | property | SF/SB [%] | me/mc | Comments | Fermi Surface Drawing | References |
| -(ET)2 KHg(SCN)4 -(ET)2 KHg(SeCN)4 | Tc=0.3K metal | 16 [52] 15.5 [100] | 1.4 [52] 2.0 [100] | 図は[66]による。 SdH, AMRO共に観測 されている。 低温のFemi面については諸説の最終決着がついていない。 |  | [48-110] |
| -(ET)2 NH4Hg(SCN)4 | Tc=1.1K | 13 [52] | 2.53 [52] |  | -(ET)2KHg(SCN)4と基本的に同様 |  |
| -(ET)2 RbHg(SCN)4 | Tc=0.5K | 16.5 [73] | 1.5 [73] | AMROに特異性 | -(ET)2KHg(SCN)4と基本的に同様 |  |
| (ET)2 TlHg(SCN)4 | Tc=0.1K | 16 [75] | 1.5 [75] |  | -(ET)2KHg(SCN)4と基本的に同様 |  |
| (ET)2 TlHg(SeCN)4 | metal down to 80mK | 16 [97] | 1.8 [97] |  | -(ET)2KHg(SCN)4と基本的に同様 |  |
| Material | property | SF/SB [%] | me/mc | Comments | Fermi Surface Drawing | References |
| L-(ET)2I3 | Tc=1.5K | 103 [113] | 4.0 [113] | 左図はバンド計算による。 (T. Mori et al., Chem. Lett. 1984 (1984) 957) LとHを比較したFermi面描画は報告されていない。 |  | [111-116] |
| H-(ET)2I3 | Tc=8.1K | 51 [111] | 4.65 [11１] | 室温からの冷却においてのアニールで見出される。 |  |  |
| -(ET)2IBr2 | Tc=2.8K | 51 [119] | 4.2 [119] | 図は計算とAMROとの 比較 [121] |  | [117-121] |
| Material | property | SF/SB [%] | me/mc | Comments | Fermi Surface Drawing | References |
| -(ET)2AuI2 | Tc=4.9K |  | 2.0(0.5 0.3(0.1 [122] | SdH の報告は一例 結晶構造から予想されるものとは異なったFermi面ｊが予測されているが、それ以降の詳細な報告無し |  | [122] |
| ''-(ET)2AuBr2 | metallic down to 40mK A.F. below 20K? |  |  | 図ａ がtight-bindingによる計算結果。 図ｂ が低温でのSDW形成を仮定した場合のもの。 [123] |  | [123-130] |
| Material | property | SF/SB [%] | me/mc | Comments | Fermi Surface Drawing | References |
| -(ET)2 SF5CH2CF2SO3 | Tc=5.3K | 13 [162] | 1.9 [162] | 図は[162]による。 |  | [162] |
| -(ET)2I3 | Tc=3.6K | 19 102 [165] | 1.8 3.5 [165] | 試料依存性大 試料により超伝導発現 の有無あり。 図は[164]による。 |  | [163-166] |
| Material | property | SF/SB [%] | me/mc | Comments | Fermi Surface Drawing | References |
| -(ET)2Cu(NCS)2 | Tc=10.4K | 15.7 105 [142] | 3.5 6. [142] | 図はバンド計算によるもの （H. Mori による） |  | [133-148] |
|  Cu[N(CN)2]Br | Tc=11.8K | 4.4 (A.P) 106 (9kbar) [150] | 0.95 (A.P.) 6.4 (9kbar) [150] | 図はバンド計算によるもの [152] |  | [149-154] |
|  Cu[N(CN)2]Cl | Tc=12.8K (> 0.3kbar) | 15.5 102 (7.7 kbar) [152] |  | 下図はAMRO実験と計算値との比較 [150] |  | [146-151] |
| Material | property | SF/SB [%] | me/mc | Comments | Fermi Surface Drawing | References |
| (ET)2 Ag(CN)2H2O | Tc=5.0K | 17 [156] | 2.7 [156] | Fermi面描画の報告なし |  | [155-156] |
| -(ET)2Cu2(CN)3 | Tc=2.8K (> 1.5kbar) |  |  | 図はAMROと計算との 対応図[157] |  | [157] |
| - (ET)2I3 | Tc=3.6K | 15 102 | 1.9 3.9 | 図の出典は[132] |  | [131-132] |
| (ET)8Hg4Cl12 (C6H5Cl2) | metal down to 1.4K | 5 | 1.9 | フェルミ面描画の報告無し |  | [156-157] |
| (ET)4 H2OFe(C2O4) PhCN | Tc=7.7K |  |  | AMRO観測報告[161]があるが、詳細な解析結果については述べられていない。 |  | [158] |
| Material | property | SF/SB [%] | me/mc | Comments | Fermi Surface Drawing | References |
| (BDT-TTP)2 AsF6 | metal |  |  | 図はバンド計算結果で [167]による |  | [167-168] |
| (BDT-TTP)2 SbF6 | metal |  |  | 図はバンド計算結果で [167]による |  | [167] |
| (BEDT-TTP)2I3 | metal |  |  | 図はAMROとの対応図 [169] |  | [169] |
| Material | property | SF/SB [%] | me/mc | Comments | Fermi Surface Drawing | References |
| -(BETS)2 NH4Hg(SCN)4 | metal | 15.6 [198] | 1.05(0.05 [198] | 図はバンド計算結果[197] Fermi面断面積についての情報もバンド計算から見積もったもの。 |  | [196-197] |
| -(BETS)2 NH4Hg(SCN)4 | matal | 15.6 [198] | 1.1(0.1 [198] | 図はバンド計算結果[197] Fermi面断面積についての情報もバンド計算から見積もったもの。 |  | [197-198] |
| -(BETS)2 Tl4Hg(SeCN)4 |  | 3.88( 1015 cm-2 | 1.1 | Fermi面描画の報告 無し。Fermi面断面積は絶対値 |  | [199] |
| Material | property | SF/SB [%] | me/mc | Comments | Fermi Surface Drawing | References |
| - (BETS)2GaCl4 | metallic down to 0.5K |  19.5  104  | 2.4(0.05 1.2(0.05 1.0 | 図はAMROとの比較 [201] |  | [200-201] |
| - (BETS)2FeCl4 |  |   | 2.8(0.2 5.3(0.4 | 上図が300K, 下図が10Kのもの。 いずれもバンド計算結果 [202] |  | [202] |
| Material | property | SF/SB [%] | me/mc | Comments | Fermi Surface Drawing | References |
| (BETS)2 Fe0.75Ga0.25Cl4 |  | 20 60 80 |  | Fermi面描画の報告 無し |  | [203] |
| (BETS)2 Cu[N(CN)2]Br |  |  13.7  100 | 2.7(0.2 | a軌道については 2F-Fからの類推 （基本モードは観測 されていない） 図は[204]による |  | [204-205] |
| -(BETS)2 C(CN)3 |  | F1 6 F2 22 F3 (F4-F2) F4 100 | 1.7 1.5 3.3 | 図はバンド計算 |  | [206] |
| Material | property | SF/SB [%] | me/mc | Comments | Fermi Surface Drawing | References |
| - (BETS)Cu2Cl6 |  | 38 |  | 図は10Kでの構造に よるバンド計算 |  | [207] |
| (BO)2Cl(H2O) | 50 | 1.75 |  | 図はバンド計算と AMROの比較[195] |  | [195-196] |
| Material | property | SF/SB [%] | me/mc | Comments | Fermi Surface Drawing | References |
| (BO)2ReO4H2O | Tc=1.5K | 0.7 1.5 [186] | 1.15 0.9 [186] | 図は[186]による |  | [185-196] |
| (ET)3CuCl4 3H2O | metal down to 1.45K | 1 [158] |  | Fermi面描画報告無し |  | [158] |
| -Et2Me2N [Ni(dmit)2] | metal down to 0.5K |  0.2  4.5  86  11 [173] |  0.06(  0.166(0.01  4.3(0.2  11 [173] | 図は[173]による |  | [170-178] |
| Material | property | SF/SB [%] | me/mc | Comments | Fermi Surface Drawing | References |
| (DCNQI)2Cu | metal |  |     1 3.9 2 6.5 5 9.5 6 8.0 7 10 8 12 [180] | 図は[183]による |  | [179-184] |

# Text boxes

b